- смазочно–охлаждающие

  - жидкости

для металлообработки

ТЕХНОЛОГИЯ

МИЛС-Л31 – биостабильная водорастворимая смазочно–охлаждающая жидкость

МИЛС–Л31 представляет собой водосмешиваемую смазочно–охлаждающую жидкость, предназначенную как для абразивной, так и для лезвийной обработки. СОЖ обладает комплексом высокоэффективных эксплуатационных параметров. Благодаря высокой биостабильности обеспечивается длительный (до года и более) срок эксплуатации СОЖ. Высокие антикоррозионные свойства позволяют использовать МИЛС–Л31 при низких концентрациях без снижения надежности процесса. Специальная система эмульгаторов обеспечивает высокую стабильность эмульсии. По сравнению с другими продуктами линейки МИЛС имеет наиболее высокие антикоррозионные свойства и более низкую склонность к пенообразованию. Содержит пакет присадок, обеспечивающих высокое качество обработки поверхности при её применении для обработки конструкционных и среднелегированных сталей, алюминиевых сплавов, чугуна, цветных металлов, а также обеспечивает длительные сроки службы режущего инструмента.

Собственная разработка компании ООО «Технология».

МИЛС–Л31 не содержит ди– и триэтаноламины, нитриты

#### Применение

МИЛС–Л31 применяется для широкого круга операций с применением режущего и абразивного инструмента.

Рекомендуемые концентрации:

- лезвийная обработка чугуна, конструкционных сталей                   3-5 %

- лезвийная обработка легированных сталей                                     5-7 %

- лезвийная обработка алюминиевых сплавов                                   4-8 %

- развертывание, резьбонарезка алюминиевых сплавов                   6-12 %

- обработка цветных металлов                                                             3-5 %

- шлифование                                                                                         3-5 %

- протяжка                                                                                               25-100 %

Приготовление рабочего раствора:

Для приготовления рабочей эмульсии концентрат струей вливается в воду при перемешивании или барботировании. Легко растворяется в технической воде общей жесткостью 2-14 мг-экв/дм3  при комнатной температуре.

##### Утилизация

Утилизация проводится общепринятыми методами утилизации водорастворимых СОЖ, например методом кислотного или реагентного  расщепления.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Метод испытаний | Значение |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | ГОСТ 6243-75, п.1 | Однородная прозрачная маслянистая жидкость красно-коричневого цвета |
| Запах | Органолептически | Специфический, нераздражающий |
| Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900-85, п.2 | 950-1000 |
| Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с | ГОСТ 33-82 | Не более 95 |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) 3%-й эмульсии | ГОСТ 6243-75, п.4 | 8,9 – 9,5 |
| Коррозионная агрессивность 3%-ной эмульсии | п.5.2 ТУ | Выдерживает |
| Фактор рефракции |  | 1,2 |

г.Казань, тел/факс: (843) 229-47-21, 229-86-12,   e-mail: mils11@mail.ru