ТЕХНОЛОГИЯ

Информация о продукте

Концентрат синтетической смазочно-охлаждающей жидкости

для электроэрозионной обработки

Техно-EDM

(ТУ 20.59.41-018-67748334-2021)

Концентрат СОЖ Техно-EDM предназначен для использования в качестве технологической среды на электроэрозионных проволочно-вырезных станках с непрофилированным электродом-проволокой.

Применяется в виде водного раствора в концентрации от 1 до 5%, зависящей от толщины заготовки,  марки обрабатываемого материала и воды, которая используется для приготовления СОЖ. Хорошо работает при обработке углеродистых, высокопрочных, нержавеющих сталей, чугунов, алюминиевых и титановых сплавов, цветных металлов.

Заменяет такие СОЖ, как JR3A, DIC-206, Loc-Line и др.

Преимущества:

● Максимальная производительность и быстрое удаление продуктов эрозии из зоны обработки обеспечивают наилучшую шероховатость обработанной поверхности.

● Высокая антикоррозийная защита станка и обрабатываемого материала (можно использовать в качестве консервационной смазки обработанных деталей).

● Нейтральность к лакокрасочному покрытию оборудования.

● Минимальный уровень пенообразования и отличные моющие свойства обеспечивают чистоту станка и обрабатываемых деталей.

● Отлично разводится даже в холодной воде.

● Высокая устойчивость к биопоражению обеспечивает длительный срок службы рабочих растворов.

● Экологична (не содержит вредных и запрещенных компонентов).

● Взрыво и пожаробезопасна.

Физико-химические свойства):

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная маслянистая жидкость янтарного цвета |
| Вязкость при 40оС, сСт | Не более 65 |
| Плотность при 20°C, кг/м³ | 1,000-1,100 |
| рН, 4% раствор | 9-10 |
| Коррозия, 5% на дистиллированной воде, балл | 0 |
| Фактор коррекции рефрактометра | 1,9 |

Рекомендации по применению:

● Нельзя смешивать Техно-EDMМ с другими жидкостями.

● Перед заправкой станка вся система подачи должна быть очищена подходящим чистящим средством.

● Для приготовления раствора использовать чистую (лучше деионизированную) воду.

● Каждую смену необходимо добавлять воду. После этого с помощью ручного рефрактометра проверять концентрацию раствора и, при необходимости, добавлять концентрат.

● Для удаления крупных частиц электрической коррозии рабочая жидкость должна проходить через фильтр.

● Продукты окисления с обработанной поверхности смывать растворителем (уайт-спирит, ацетон и др.)

Минимальный срок / транспортирование и условия хранения:

Срок годности 12 месяцев. Концентраты транспортируют при температуре от минус 30 до плюс 40 °С и хранят в крытых складских помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С.