- ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «МЕТАЛЛИК»

- Назначение

- Быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Применяется для внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места,  имеет хорошую укрывистость и ограниченную атмосферостойкость.

Подготовка поверхности.

Металлические поверхности очищают от загрязнений, ржавчины и окалины, обезжиривают уайт-спиритом или бензином, хорошо высушивают и  грунтуют антикоррозионными  грунтами (грунтовки алкидные ГФ-0119, ГФ-021, а также грунтовки ЭФ-065, ФЛ-03К, ВЛ-02). Деревянные поверхности зачищают шлифовальной шкуркой, очищают от образовавшейся пыли, при необходимости обезжиривают, высушивают и грунтуют антисептирующим грунтом, не образующим пленку. Ранее окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия, всю поверхность зачищают шлифовальной шкуркой, удаляют образовавшуюся от шлифовки пыль и обезжиривают. Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его нужно удалить!

Способ  применения. 
Рабочая вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при нанесении распылением - 28-30 с. Эмаль наносят в два-три слоя при температуре (5-35) °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Время высыхания.
Время высыхания до «отлипа»:
1,5-2 ч при температуре (15-20) ºС, 
4 ч при температуре (12-14) ºС.
Время высыхания до степени 3 при температуре:
- (20±2) ºС – 6-8 ч. 
- (80±5) ºС – не более 20мин.

Расход.

Расход на однослойное покрытие - 60-100 г/кв. м (зависимости от цвета).

Меры предосторожности.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! 
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления, в недоступном для детей месте! Не вдыхать пары! Избегать контакта с кожей! Для защиты рук применять резиновые перчатки! Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях! При распылении для защиты органов дыхания рекомендуется применять респиратор. Переносить и транспортировать в плотно закрытой таре!

Утилизация.

Не допускать попадания материала в окружающую среду и канализацию! Тару с остатками продукта плотно закрыть и утилизировать в места сбора бытовых отходов!

Гарантийный срок.

9 месяцев с даты изготовления.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.