**Подготовка поверхности:**

Для достижения наилучших результатов сопрягаемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. Для очистки поверхности рекомендуется применение очистителей TEROSON VR 10 / VR 20.

Убедитесь, что на поверхности стекла нет повреждений и дефектов.

Для очистки поверхности и получения оптимальной адгезии рекомендуется отшлифовать линию склеивания стекла мягким абразивным материалом.

После шлифования очистите склеиваемые поверхности при помощи TEROSON VR 20 и дайте очистителю высохнуть в течение 2 минут.

Очищать поверхность от остатков клеевого шва после удаления старого стекла не обязательно. Однако, если остаточный слой старого клея должен быть непременно удален, перед нанесением герметика необходимо соблюдать время испарения очистителя в течение 2 минут, т.к. склеиваемые поверхности должны быть абсолютно сухими.