Инструкция по применению:

Поверхности, подлежащие обработке продуктом TEROSON VR 4600, должны быть тщательно очищены от грязи, пыли, ржавчины (в том числе преобразованной), жира, краски и высушены. По возможности места нанесения необходимо зашкурить; стальные поверхности отпескоструить с обеспечением шероховатости SA 2.5 по DIN 55928.

Нанесение:

TEROSON VR 4600 не следует наносить при температуре ниже 10 °C и выше 80% относительной влажности. Температура металлических поверхностей не должна превышать 30°C, и должна превышать точку росы не менее, чем на 3°C.

Во время нанесения продукт должен иметь комнатную температуру. Тщательно встряхнуть баллон до появления звука шарика внутри него и продолжать встряхивание в течение 1 минуты. Во время распыления баллон необходимо держать вертикально с нанесением 2 - 3х слоев продукта на поверхность с расстояния 20-30 см. После опустошения баллончика его следует перевернуть и распылять до полного выхода содержимого, пока не будет выходить только газ-носитель.

Сушка:

Продукт сушится на воздухе или в печи. При воздушной сушке такие факторы, как окружающая температура, температура поверхности и относительная влажность влияют на скорость высыхания. Сушка в печи ускоряет процесс.

Окрашивание:

При необходимости окрашивания, после полного высыхания продукта, проводится пробное нанесение краски для проверки ее совместимости с TEROSON VR 4600. Хорошие результаты получаются при использовании однокомпонентных финишных красок.