**Метод применения:**

Поверхности должны быть сухими и свободными от масел, грязи и пыли. В качестве предварительной подготовки поверхности возможно применение TEROSON VR 10 / VR 20. Шлифование поверхности может улучшить адгезию (в зависимости от субстратов). После предварительной обработки поверхности из чистого металла или алюминия рекомендуется также провести защитную обработку составом BONDERITE M-NT 1455-W.

**Нанесение**

TEROSON EP 5055 наносится из универсальных картриджей при помощи ручных пистолетов (с ручным, пневматическим или электрическим приводом). Использовать только те пистолеты для картушей, которые оборудованы поршнем/плунжером. Перед установкой статического миксера следует выдавить пистолетом небольшое количество материала, чтобы убедиться, что подача обоих компонентов идёт одновременно. После смешивания продукт готов к использованию и должен быть нанесен в течение 80 минут, т.к. после начала полимеризации вязкость продукта повышается. Во избежание смещения склеиваемых деталей рекомендуется зафиксировать их до полного отверждения. Рабочее время зависит от температуры окружающего воздуха.

**Очистка**

Свежий незаполимеризовавшийся продукт можно удалить при помощи TEROSON VR 20. Отвержденный клей можно удалить только механически.