Работы по нанесению покрытия необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты: спецодежда, резиновые перчатки. Эксплуатация изделий с покрытием в пределах рабочих температур безопасна.

1. Очистить поверхность от пыли и загрязнений, исключить присутствие масел и восков. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 120-150.

2. Лак рекомендуется наносить в помещении при температуре от +15ºС до +25ºС, при относительной влажности воздуха 40-60%.

3. Лак наносится на поверхность равномерным слоем с использованием валика или кисти.

4. Отверждение одного слоя лака происходит в течении 2-4 часов. Легкая нагрузка - 24 часа. Покрытие полностью готово к эксплуатации через 7 дней.

5. Рекомендуется производить шлифовку и обеспыливание поверхности каждого промежуточного слоя через 2-4 часа.

6. Оптимальное нанесение – в 3 слоя.