| ## АНТИСЕПТИК ## ХМББ; ТУ 2499-006-23118566-2001* ## Средство биозащиты ## древесины. |
| --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ. Защита древесины, в том числе обрабатываемой во влажном состоянии, от биологического разрушения в условиях классов службы I-IV по ГОСТ 20022.2. Особенно эффективен для обеспечения биозащиты в условиях умеренного вымывания, периодического промерзания, контакта с периодически увлажняемыми материалами: стропила, обрешётка кровли, каркасы, межэтажные и чердачные перекрытия, свесы, карнизы, срубы, каркасы обшивных домов и т.п. |  |  |
| СВОЙСТВА. Антисептик «ХМББ» водорастворимый, 4-х компонентный трудновымываемый биозащитный пропиточный состав. Без запаха, незначительно корродирует чёрные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается. Антисептик «ХМББ» в пропитанной древесине образует двойную защитную оболочку (первая – в поверхностных, вторая – в более глубоких слоях древесины), в результате защищённость пропитанной зоны оказывается стабильной во времени по всей толщине пропитки. Срок службы деревянных конструкций, защищённых антисептиком «ХМББ», увеличивается от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) антисептика древесиной и условий её эксплуатации. |  |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ. Антисептик «ХМББ», выпускаемый по ТУ 2499-006-23118566-2001*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик». |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Пропиточный раствор тщательно размешивается и наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов или погружением в раствор на 5-10 минут. Пропитка древесины антисептиком «ХМББ» способом под давлением (ВАД, ВДВ, ПВ) в специальном оборудовании даёт наилучший результат по параметрам защищённости деревянных конструкций. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Температура пропиточного раствора должна быть не ниже +10°С и не выше +50°С. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не рекомендуется. На период фиксации антисептика в древесине (5-10 дней после пропитки) её необходимо оберегать от воздействия атмосферных осадков, капельно-жидкостного увлажнения и быстрого высушивания. Не допускать попадания антисептика на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке. |  |  |
| НОРМА РАСХОДА. При пропитке древесины способом нанесения на поверхность кистью, валиком, распылением, погружением в раствор расход пропиточного раствора 500 - 700 г/м2. При обработке под давлением способом ВАД, ВДВ, ПВ и т.п. расход сухого состава 2-5 кг/м3, расход пропиточного раствора от 30-70 кг/м3. |  |  |
| техника безопасности. Антисептик «ХМББ» относится к умеренно опасным веществам (класс опасности III). Растворы препарата «ХМББ» относятся к малоопасным веществам (класс опасности IV), не горючи и не взрывоопасны. К работе с антисептиком «ХМББ» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обученные правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены. |  |  |
| ХРАНЕНИЕ. Растворы антисептика «ХМББ» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных резервуарах. Гарантийный срок хранения растворов антисептика «ХМББ» - 12 месяцев с даты изготовления. |  |  |
| УПАКОВКА. | В полимерных вёдрах по 3 кг. В полимерных вёдрах по 12 кг, 15 кг. В бумажных 4-хслойных мешках с п/э вкладышем по 20 кг. | По требованию, возможна упаковка антисептика «ХМББ» в тару заказчика, а также поставка готовых рабочих растворов в полимерных канистрах по 5 л, 10 л, 20 л, 30 л и ст. бочках по 200л. |

* Технические условия с действующими изменениями.

| ОГНЕБИОЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 191036, Россия, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж телефон (812) 717.47.02 телефон/факс 717.06.65, 717.45.52 | http: www.Antiseptikspb.ru http: www.Antiseptik.Spb.ru E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru |
| --- | --- | --- |