| ПРЕПАРАТ МС (ПКО) | # ТУ 2494-002-23118566-95* Средство огнебиозащиты древесины и материалов на её основе |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ. Огнебиозащита деревянных конструкций, не подверженных непосредственному воздействию атмосферных осадков.

СВОЙСТВА. Препарат «МС (ПКО)» - водорастворимый, 3-компонентный огнебиозащитный состав для поверхностной пропитки древесины и изделий из неё. Поверхностная огнезащитная пропитка затрудняет распространение пламени по поверхности древесины и тем самым облегчает пожаротушение. В ряде случаев она исключает возможность возникновение пожара от действия молокалорийных источников зажигания (пламени спички, окурка, искр короткого замыкания, электросварки и др.). Препарат «МС (ПКО)» незначительно корродирует чёрные металлы. Биозащита препаратом «МС (ПКО)» увеличивает срок службы древесины до 15 лет. Препарат «МС (ПКО)» относится к средствам II группы огнезащитной эффективности для древесины по ГОСТ 53292-2009. Гарантийный срок службы огнезащитной обработки препаратом «МС (ПКО)» от одного года и более в зависимости от поглощения (удержания) препарата древесиной и условий её эксплуатации. Устойчив к старению.

СЕРТИФИКАЦИЯ. Препарат «МС (ПКО)», выпускаемый по ТУ 2494-002-23118566-95*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ЕАЭС 043/2017, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик».

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.  Пропиточный раствор тщательно размешивается, процеживается через сетку 1200 отв./см² (при нанесении с помощью распылителя) и, затем отстаивается в течение суток. Процесс пропитки состоит в нанесении раствора препарата «МС (ПКО)» на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее 2 часов или погружением в раствор на 20-30 минут. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Температура пропиточного раствора должна быть не ниже +10˚С. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не допускается. Обработанную древесину защищать от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и быстрого высушивания. Не допускать попадания препарата на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке.

НОРМА РАСХОДА. Расход пропиточного раствора «МС (ПКО)» для целей огнезащиты 550 г/м², для целей огнебиозащиты - 700 г/м².

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.  К работе по огнезащите допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, респираторы, защитные очки. Соблюдать правила личной гигиены. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ. Препарат «МС(ПКО)» хранят в плотно закрытой маркированной таре, предохраняя от действия прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения пропиточного раствора – 12 месяцев с даты изготовления.

По требованию, возможна упаковка препарата

«МС (ПКО)» в тару заказчика,

а также поставка готовых рабочих растворов

в канистрах по 5л, 10л, 20л, 30л и ст. бочках по 200л.

В полимерных вёдрах по 5 кг.

В полимерных вёдрах по 15 кг.

В бумажных 4-х-слойных мешках

с п/э вкладышем по 20 кг.

УПАКОВКА.

* Технические условия с действующими изменениями.

|  | 191036, Россия, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж телефон (812) 717.47.02 телефон/факс 717.06.65, 717.45.52 | http: www.Antiseptikspb.ru http: www.Antiseptik.Spb.ru E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru |
| --- | --- | --- |
| ОГНЕБИОЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |