**АНТИКОР Zn**

КОНСЕРВАНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Уникальный консервирующий состав на основе комбинации синтетических смол с добавлением цинкового порошка.

Обеспечивает долговременную антикоррозионную и противоабразивную защиту наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т.п.). Обладает высокими адгезионными свойствами, устойчив к абразивному износу, воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Формирует защитную резиноподобную эластичную пленку, обладает шумопоглощающими свойствами. После высыхания может покрываться красками и лаками. Для удобства применения выпускается в аэрозольных баллонах объемом 520 мл и 800 мл с использованием пистолета.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Распылять при температуре баллона не ниже +10°С. Поверхность очистить от пыли, грязи и ржавчины. После очистки обезжирить растворителем Р-646, хорошо высушить, тщательно протереть.

Энергично встряхивать баллон не менее 30 секунд. Распылить состав на обрабатываемую поверхность (рекомендуется наносить не менее 3-х слоев с промежуточной сушкой) с расстояния около 30 см.

При необходимости обработку повторить.

После обработки баллон перевернуть вверх дном и продуть головку, нажимая на нее 3-4 секунды.

При засорении головки промыть растворителем и продуть.

Цвет

Черный.

СОСТАВ

Синтетические смолы, антикорозионные пигменты, нейтрализатор ржавчины, ксилол, метилацетат, углеводородный пропеллент.

Меры предосторожности:

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

После использования тару плотно закрывают и удаляют на бытовую свалку.

Срок хранения 3 года.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.