Автоконсервант

«Мовиль Zn»

Уникальный состав на основе классического «Мовиля», усиленный мелкодисперсным цинковым порошком для дополнительной антикоррозионной защиты (электрохимическая коррозия металла) от воздействия солей и дорожных реагентов

Назначение

Для защиты от коррозии скрытых поверхностей (порогов, корпусов, дверей, стоек, лонжеронов и т. д.) автомобилей и другой техники. Для временной защиты днища, арок колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений деталей кузова.

Образует гелеобразное покрытие с выраженными гидрофобными свойствами, обеспечивает эффективную и долговременную защиту от коррозии.  Обладает более плотной консистенцией, легко растекается по металлу, быстро вытесняет с его поверхности влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Останавливает уже начавшийся процесс коррозии. Допускается нанесение на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия.  Безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика.

Применение

Использовать при температуре не ниже +10ºС. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин после появления стука шарика. Наносить состав, по возможности, на предварительно очищенную от рыхлых слоев ржавчины  поверхность, используя прилагаемую трубочку, которая обеспечивает равномерное распыление в скрытых полостях (время образования плёнки – 40 мин). Рекомендуется наносить 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин. Во избежание попадания следов состава на поверхности, не подверженные обработке,  рекомендуется защищать их. При необходимости удалить с лакокрасочного покрытия с помощью  очистителя битумных пятен.

После обработки перевернуть баллон и продуть головку, кратковременно нажимая на нее 2-3 раза. При засорении головки прочистить ее иглой или промыть растворителем.

Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении. Обязательное использование СИЗ органов зрения (защитные очки), кожи рук (перчатки) и спецодежды. Баллон под давлением. Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50ºС. Не распылять вблизи открытого огня  и раскаленных предметов. Использовать только по назначению. Не разбирать и не давать детям. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Утилизировать как бытовые отходы.

Состав

Цинковый порошок, нефтяной растворитель, антикоррозионные добавки, синтетические смолы, пропан-бутан.

Не содержит озоноразрушающих хладонов.