**ЗАЩИТНАЯ ЛЕССИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА GOODHIM**

**TEXTURE 110**

**Назначение и область применения:**

ЗАЩИТНАЯ ЛЕССИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА GOODHIM TEXTURE 110предназначенадля защиты и декоративной отделки древесины и конструкций, где требуется экологичное покрытие, эксплуатируемое внутри или снаружи помещений во всех типах зданий и сооружений.

**Основные свойства:**

* Препятствует проникновению влаги в древесину.
* Защищает деревянные конструкции от плесени, синевы, гнили, мха, водорослей.
* Увеличивает стойкость древесины к перепадам температур.
* Предотвращает от потемнения от УФ-лучей и атмосферных воздействий.
* Декорирует древесину в благородные цвета.
* Подчеркивает природный рисунок основы.
* Обладает слабым запахом.
* Экономично расходуется.

**Способ применения:**

1. Ранее окрашенную или пораженную древесину требуется предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.
2. Состав готов к применению и не требует разбавления.
3. Тщательно перемешать пропитку, например, строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (**не менее 2 мин**).
4. Пропитку наносить в **2 и более слоев,**кистью, валиком, губкой или воздушным распылением на отшлифованную, сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхностьс рекомендованным интервалом межслойной сушки **1-2 часа,** при температуре (20±2)°С.
5. Условия проведения работ:

- температура окружающей среды не менее +5°С;

- относительная влажность основания не более 20%.

1. ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием разных партий пропитки на одной поверхности, рекомендуется перемешать составы в одной емкости, во избежание разнооттеночности.

7. Ориентировочный расход при нанесении на дерево 75-150 г/м2первый слой, 75-100 г/м2второй слой.

8. Время полного высыхания – 24 часов.

**Упаковка и фасовка:**

Пластиковые ведра 3 и 10 кг.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой заводской таре при температуре от 0°С до +40°С. При замораживании/размораживании до -20°С не теряет своих свойств. (до 5 циклов заморозки/разморозки).Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты производства.

**Меры безопасности**:

Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу. Использовать строго по назначению. При повышенной чувствительности или поврежденной коже избегать длительного контакта со средством или использовать резиновые перчатки. В случае попадания средства в глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут, при проглатывании – прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

**Состав:**

Водная дисперсия акрилового сополимера, восковые добавки, светостойкие пигменты, антисептик, вода.

**Произведено**: поТУ 2313-001-03856078-2016.