Назначение: Применяется внутри и снаружи помещений для декорирования и защиты деревянных сооружений и изделий (рекомендуется предварительное удаление имеющегося лакокрасочного покрытия). Состав предназначен для окраски  старого потемневшего дерева и при желании изменения цвета нового, его дальнейшей защиты от всех видов атмосферных воздействий: УФ-лучей, влажности, биологического поражения плесневыми грибами (в том числе синевой), водорослями и другой микрофлорой.

Эмаль-пропитку можно применять для обработки минеральных и др. пористых рельефных поверхностей: кирпич, бетон, цементные и гипсовые составы, песчаник, известняк.

Рекомендована для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

Свойства: Создает непрозрачное, дышащее декоративное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины. Отлично заполняет поры и дефекты поверхности. Нанесение материала в два слоя обеспечивает высокую стойкость дерева к осадкам и мытью. Эмаль-пропитка может использоваться в качестве цветного грунта перед лакировкой деревянной поверхности, что значительно увеличивает прочность и долговечность лакокрасочного слоя, снижает расход лака на 15-20%. Быстро сохнет, не имеет неприятного запаха. Безопасно для людей и животных.

Способ применения: Перед применением тщательно перемешать миксером (600 об./мин.). Наносить кистью, валиком или распылителем в один-два слоя.

Рабочая температура нанесения: Не ниже +8°С.

Расход: На однослойное покрытие 100-200 г/м2.

Время высыхания: 1-3 часа при температуре воздуха +20°С и относительной влажности 65%.

Хранение: Хранить при температуре от +5°С до +35°С  в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. В случае замораживания разморозить в естественных условиях без механического воздействия. После размораживания тщательно перемешать.

Меры предосторожности: Пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Соблюдать стандартные меры предосторожности для работы с ЛКМ.

Состав: Акриловая дисперсия, вода, антисептик, молотый Байкальский мрамор, пигмент.

Гарантийный срок хранения:  36 месяцев.

ТУ  2316-001-94229329-2011. ВД-КИ-02-05.

Производитель: ООО «Капитель Иркутск»

664054, Россия, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41

Тел. /факс: +7 (3952) 48-28-09, 42-22-06

Тел. тех. поддержки: +7(3952) 99-35-81

www.kraski-kapitel.ru