™Мister HardMax ### грунт-эмаль ПО РЖАВЧИНЕ «корроед» 3 в 1 - преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, защитно-декоративная эмаль.

| описание | Грунт-эмаль представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов и наполнителей в растворе модифицированного алкидного лака с добавлением органических растворителей и целевых добавок. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| назначение | Для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 100 мкм. Грунт-эмаль можно использовать в качестве антикоррозионной грунтовки под финишные атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий. |  |  |  |  |  |
| Объекты применения | Строительные конструкции, промышленное оборудование, складские помещения, ангары, гаражи, трубы, ворота, двери, навесы, кованая мебель, декоративные ограждения, решетки и др. изделия. |  |  |  |  |  |
| СВОЙСТВА | Быстро высыхает. Образует прочное ровное полуматовое покрытие с высокой атмосферо- и противокоррозионной стойкостью. Покрытие устойчиво к действию технических масел, нефти, дизельного топлива, этилового спирта. Выдерживает кратковременное воздействия пресной и морской воды, слабых кислот и бензина. Применение грунт-эмали «Корроед» значительно упрощает подготовку поверхности перед окрашиванием и удешевляет технологию создания антикоррозионного покрытия, т.к. не требует предварительного удаления прочно связанной ржавчины и грунтования. Система покрытия, состоящая из трех слоев грунт-эмали в условиях умеренно-холодного климата УХЛ-1 сохраняет защитные свойства в течение 8 лет. |  |  |  |  |  |
| технические характеристики | Цвет |  | Различных цветов |  |  |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее |  | 50 |  |  |  |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)ºС, с, не менее |  | 60 |  |  |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более |  | 45 |  |  |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре: |  |  |  |  |  |
|  | - (20±2)С, ч, не более |  | 6 |  |  |  |
|  | - (80±2)С, мин, не более |  | 20 |  |  |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм не более |  | 1 |  |  |  |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн.ед, не менее |  | 0,20 |  |  |  |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более |  | 1 |  |  |  |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее |  | 50 |  |  |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздествию, ч, не менее |  |  |  |  |  |
|  | - 3%- ного раствора NaCl |  | 72 |  |  |  |
|  | - воды |  | 48 |  |  |  |
|  | - индустриального масла |  | 312 |  |  |  |
| подготовка поверхности | Поверхность тщательно очищают от рыхлой ржавчины, окалины, масел и др. видов загрязнений. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старого покрытия. Границы между очищенным участком поверхности и прочным лакокрасочным покрытием шлифуют до плавного перехода. Всю поверхность зашкурить, очистить от пыли, обезжирить растворителем и высушить. При неустановленном старом лакокрасочном покрытии рекомендуется провести пробное окрашивание небольшого участка поверхности для проверки межслойной адгезии и совместимости лакокрасочных материалов. Новые гладкие поверхности для придания шероховатости шлифуют мелкозернистой шлифовальной бумагой. Очищенную поверхность обезжиривают растворителем и тщательно высушивают. |  |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВКА грунт-эмали | Обеспечить температуру грунт-эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. |  |  |  |  |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3ºС. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. |  |  |  |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, пневматическое и безвоздушное распыление. |  |  |  |  |  |
| время высыхания | Полное высыхание однослойного покрытия: - при (20±2)ºС - 6 ч; - при (80±2)ºС - 20 мин. Полное высыхания двухслойного покрытия, нанесенного методом «мокрый по мокрому»: - при (20±2)ºС - 12 ч; - при (80±2)ºС - 40 мин. |  |  |  |  |  |
| количество слоев | Грунт-эмаль наносят в 2-3 слоя. При нанесении рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой 5-10 мин при температуре (20±2)°С. |  |  |  |  |  |
| толщина однослойного покрытия | 15-20 мкм |  |  |  |  |  |
| расход | 70-120 г/м2 на однослойное покрытие. |  |  |  |  |  |
| очистка инструментов | Сольвент, ксилол. |  |  |  |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40ºС до плюс 40ºС. |  |  |  |  |  |
| срок годности | 18 месяцев с даты изготовления. |  |  |  |  |  |
| нормативный документ |  | ТУ 2312-041-54651722-2004 |  |  |  |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000029.05.13 Декларация о соответствии ГОСТ Р Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |  |  |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |  |  |  |

ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г.Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.