РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LA-CO HEAT SEAL STIK

1. Очистить и обезжирить поверхность вокруг места утечки;
2. Нагреть поверхность до 120-140 градусов цельсия;
3. Нанести на нагретую поверхность герметизирующий карандаш La-Co HEAT-SEAL STIK слоем 1-1,5 мм;
4. После нанесения карандаша на поверхность, нагревать место утечки ещё 3-5 секунд, ни в коем случае не направляя (!!!) пламя горелки на сам карандаш.

Отремонтированное место будет готово к работе через 1,5 минуты.

Отремонтированное место выдерживает давление до 30 атмосфер и температуру до 170-180 градусов Цельсия.