™ White line ## краска водно-дисперсионная для стен и потолков

| СОСТАВ | Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назначение | Для окраски потолков и стен с ограниченной эксплуатационной нагрузкой в сухих помещениях по пористым и гладким поверхностям (кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, асбестоцементным). Краску можно наносить на тисненные и рельефные обои под окраску. |  |  |
| свойства | Экологически безопасная высококачественная краска. Образует ровное матовое паропроницаемое покрытие высокой степени белизны, стойкое к сухому истиранию. Краску можно колеровать универсальными колерными пастами "Color Jazz". |  |  |
| технические характеристики | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (200,5)С, с, не менее |  | 80 |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 58-64 |
|  | Степень перетира, мкм, не более |  | 40 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более |  | 1 |
|  | рН, не менее |  | 8,5 |
|  | Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более |  | 180 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее |  | 5 |
|  | Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998) |  | Класс 4 |
| подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать, пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется загрунтовать «Грунтовкой акриловой порозаполняющей» ™«White line». |  |  |
| ПОДГОТОВКА КРАСКИ | Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 10% от объема. |  |  |
| условия нанесения | Краску можно наносить при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |  |
| время высыхания | Однослойного покрытия – 1ч при температуре 18-22ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |  |
| количество слоев | Краску наносят в 2 слоя. |  |  |
| расход | 160-200 г/м2. |  |  |
| очистка инструментов | Теплая вода. |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |

| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного оттаивания краски. |  |
| --- | --- | --- |
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | # СТО 54651722-001-2007 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000196.12.11 Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности №С-RU.ПБ58.В.02596. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. Для строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций и архитектурных компаний Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации. |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 31-02-51.      www.kvil.ru.