™ White line ГРУНТОВКА водно-дисперсионная глубокого проникновения

| ОПИСАНИЕ | Акриловая дисперсия, вода, фунгицид, функциональные добавки. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для глубокой обработки мелящихся, непрочных, пористых, сильно впитывающих минеральных оснований (бетон, цементно-волокнистые плиты, гипс, гипсокартонные панели, кирпич) внутри и снаружи помещений под водно-дисперсионные краски и лаки, различные виды декоративных штукатурок. |  |  |  |
| СВОЙСТВА | Экологически безопасная. Содержит ультрамелкие частицы, проникающие в поверхность на глубину до 5мм, отлично укрепляет рыхлые основания, выравнивает впитывающую способность поверхностей перед дальнейшим окрашиванием, значительно снижает расход краски, предотвращает рост плесневых грибков. |  |  |  |
| технические | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее |  | 11 |  |
| характеристики | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) С, ч, не более |  | 0,5 |  |
|  | рН, не менее |  | 8,5 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию воды, ч, не менее |  | 12 |  |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее |  | 5 |  |
| подготовка поверхности | Поверхность очистить от пыли и грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать. Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой - тщательно отмыть до полного удаления следов побелки. |  |  |  |
| подготовка грунтовки | Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, но не более 5% от объема. |  |  |  |
| условия нанесения | Грунтовку можно наносить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |  |  |
| время высыхания, ч | До степени 3 при температуре (20±2)ºС – не более 0,5ч и относительной влажности не более 80%. |  |  |  |
| количество слоев | Грунтовку наносят в 1 слой. На сильно рыхлые основания и основания подверженные воздействию влаги рекомендуется наносить 2 слоя. |  |  |  |
| расход | 100-200 г/м2 |  |  |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Теплая вода. |  |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Нетоксична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |  |
| Транспортировка и хранение |  | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного оттаивания грунтовки. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! |  |  |
| СРОК ГОДНОСТИ |  | 24 месяца с даты изготовления. |  |  |
| нормативный документ |  | ТУ 2316-037-54651722-2003 |  |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  | Свидетельство о госрегистрации RU.31.БО.12.008.Е.000198.12.11 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции) |  |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. ### При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. Для строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций и архитектурных компаний Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации. |  |  |  |  |
| ### ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 31-02-51 ### www.kvil.ru. |  |  |  |  |