### ™Краски квил ГРУНТОВКА ГФ-21 ГОСТ 25129-82

| ОПИСАНИЕ | Грунтовка на основе алкидного лака, пигментов и наполнителей, с добавлением органических растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Грунтование металлических и деревянных конструкций под покрытия различными эмалями снаружи и внутри помещений типа А-В. |  |  |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ применениЕ | Металлические конструкции, промышленное оборудование и другие металлические и деревянные поверхности. |  |  |  |
| СВОЙСТВА | Покрытие грунтовки обеспечивает хорошие физико-механические характеристики, адгезионную прочность, влаго- и маслостойкость системы лакокрасочного покрытия, выдерживает изменение температуры от минус 45 до плюс 60˚С. |  |  |  |
| технические характеристики | Наименование показателей | По ГОСТ |  | фактически |
|  | Цвет покрытия | Красно-коричневый, оттенок не нормируется |  |  |
|  | Условная вязкость при (20,00,5)С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 45 |  |  |
|  | Степень разбавления до вязкости 22-24с по ВЗ-246 (4мм), %, не более | 20 |  |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 54-60 |  |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |  |  |
|  | Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |  |  |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее | 0,15 |  | 0,30 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |  |  |
|  | Время высыхания до степени 3, не более - при (105±5)оС - при (20±2)оС | 35 мин 24 ч |  | 35 мин 1 ч |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее |  |  |  |
|  | - 3%-ного раствора NaCl | 24 | 24 |  |
|  | - минерального масла | 48 | 240 |  |
|  | Плотность, г/см3 | 1,20-1,25 |  |  |
| подготовка поверхности | Металлические поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений по ГОСТ 9.402 или Sа 2 ½ (допускается Sa 2) по ИСО 8501-1:1998. Поверхности деревянных деталей, подготовленных к окрашиванию, должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки и загрязнений, соответствовать требованиям ГОСТ 2140 и ГОСТ 15155. Влажность древесины не должна превышать 15%. |  |  |  |
| подготовка грунтовки | Перед нанесением обеспечивают температуру грунтовки 15-25˚С, тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости сольвентом или ксилолом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. При нанесении в электрополе – разбавителем РЭ-4В. Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105 и ИСО 12944-7. |  |  |  |
| условия нанесения | Температура воздуха от 10 до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Не окрашивать во время осадков. |  |  |  |
| рекомендуемое количество слоев | 1 - 2 слоя. |  |  |  |
| покрывные эмали | ПФ, ГФ, АС, АУ «Экспресс», КО, МС, НЦ, ХВ, ХС, АК.. При нанесении эмали другой марки рекомендуется провести пробное нанесение грунтовки для контроля совместимости материалов и адгезии. |  |  |  |
| рекомендуемая толщина покрытия | 15 - 20 мкм (однослойнойное покрытие) |  |  |  |
| теоретический расход | 60-100 г/м2 на однослойное покрытие. |  |  |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Уайт-спирит, сольвент. |  |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунтовки приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°до 40ºС. |  |  |  |
| срок годности | 18 месяцев с даты изготовления. |  |  |  |
| нормативный документ | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ»

308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-01-67

www.kvil.ru.