### ™ КРАСКИ КВИЛ ### ЭМАЛЬ ПФ-266 для пола

| описание | Алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Для окрашивания новых и ремонта старых полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещений. |  |
| свойства | Покрытие обладает высоким глянцем и хорошей износостойкостью, устойчиво к кратковременному воздействию воды и растворов бытовых моющих средств. |  |
| технические характеристики | Цвет | Желто-коричневый, красно-коричневый, оранжевый, желтый |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 54-62 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с | 140-170 |
|  | Степень разбавления до вязкости 28-30с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более | 20 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более | 24 |
|  | Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более | 100 |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45º), %, не менее | 50 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига, отн. ед, не менее | 0,15 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 40 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее |  |
|  | - воды | 2 |
|  | - 0,5%-ного моющего средства | 10 |
| подготовка поверхности | Новую окрашиваемую поверхность обработать наждачной бумагой для удаления ворса, очистить от образовавшейся пыли, стыки и неровности зашпатлевать. Ранее окрашенные поверхности очистить от загрязнений, обезжирить растворителем или промыть водой с добавлением моющего средства и высушить. Непрочные слой старого покрытия удалить скребком, всю поверхность отшлифовать до матового состояния, образовавшуюся пыль удалить. |  |
| ПОДГОТОВКА эмали | Обеспечить температуру эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем РС-2. При окраске поверхности большой площади рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон. |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже 10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик. |  |
| время высыхания | «На отлип» - 8-12 ч, полное высыхание – 24 ч при (20±2)ºС. Покрытие готово к эксплуатации (можно ходить и ставить мебель) через 48 ч. |  |
| количество слоев | Эмаль наносят в 2-3 слоя. |  |
| толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм |  |

| расход | 150-180 г/м2. |  |
| --- | --- | --- |
| очистка инструментов | Уайт-спирит. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более подробная информация по безопасному применению эмали приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающей среды от - 40°С до + 40°С. |  |
| Срок годности | 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | ТУ 2312-036-54651722-2003 |  |
| ### СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ### ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000062.06.11 Декларация о соответствии. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Для промышленных предприятий, строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО Завод «Краски КВИЛ».    308023,  г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-01-67.      www.kvil.ru.