™ Эммикс ГРУНТОВКА водно-дисперсионная строительная

| ОПИСАНИЕ | Стирол-акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки. |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для грунтования снаружи и внутри помещений интенсивно впитывающих оснований: бетон, волокнистоцементные плиты, гипс и кирпичные поверхности, в т.ч. для помещений с повышенной влажностью под водно-дисперсионные материалы. |
| СВОЙСТВА | Экологически безопасная. Обладает отличной проникающей способностью, укрепляет рыхлые основания, повышает сцепление последующих отделочных материалов с основанием, снижает расход краски. Морозостойкая. |
| подготовка поверхности | Поверхность очистить от пыли и грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать. Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой - тщательно отмыть до полного удаления следов побелки. |
| подготовка грунтовки | Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед нанесением грунтовку тщательно взболтать. |
| условия нанесения | Грунтовку можно наносить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |
| время высыхания, ч | До степени 3 при температуре (20±2)ºС – не более 1ч и относительной влажности не более 80%. |
| количество слоев | Грунтовку наносят в 1 слой. |
| расход | 90-140 г/м2 |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Теплая вода. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания, размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного оттаивания грунтовки. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! |
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца с даты изготовления. |
| нормативный документ | ТУ 2316-037-54651722-2003 |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000198.12.11 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции) |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. ### При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. Для строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций и архитектурных компаний Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации. |  |
| ### ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 31-02-51 ### www.kvil.ru. |  |