™ БОР ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

| описание | Представляет собой раствор алкидно-уретанового лака в органическом растворителе с добавлением сиккатива и добавок специального назначения. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Лак применяется для лакировки деревянных деталей морских и речных судов выше ватерлинии (детали рангоута, палубные надстройки) и внутреннего интерьера судна, а также в бытовых условиях для окраски дощатых и паркетных полов, оконных блоков, дверей, наличников, лестниц, мебели, деревянных фасадов, садовых строений. Лак можно наносить на металл и камень, а также на алкидные и масляные покрытия. |  |
| свойства | Лак обладает высокой атмосферостойкостью покрытия, в т.ч. в условиях морского климата, быстро высыхает, сохраняет натуральный цвет дерева, защищает древесину от биологических повреждений (синевы, плесени, гнили, грибка) и деревопоражающих насекомых. Специальный двойной УФ-фильтр увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению. Покрытие лака обладает высокой износостойкостью, устойчиво к длительному воздействию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств. Срок службы покрытия - не менее 10 лет. |  |
| технические характеристики | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 40 |
|  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 70-90 |
|  | Время высыхания до степени 3, ч, не более - при температуре (20±2)°С | 4 |
|  | - при температуре (80±5)°С | 1 |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, % |  |
|  | - высокоглянцевый | 60 и выше |
|  | - полуглянцевый | 37-49 |
|  | - матовый | 4-19 |
|  | Твердость покрытия, по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее | 0,2 |
|  | Стойкость покрытия лака к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, сут, не менее | 15 |
|  | Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 3 %-ного NaCl при температуре (20±2)°С, сут, не менее | 50 |
|  | Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 1 |
| подготовка поверхности | Поверхность высушить, тщательно отшлифовать, очистить от пыли и провести контрольное нанесение на небольшом участке. Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очистить тканью, смоченной в уайт-спирите и выдержать до полного испарения растворителя. Поверхности, поврежденные грибком плесени и синевы, следует обработать специальными составами. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. Ранее лакированные поверхности очистить от загрязнений, отслаивающийся лак удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. |  |
| ПОДГОТОВКА лака | Перед применением лак необходимо перемешать. При работе с матовым и полуглянцевым лаком необходимо перемешивать материал в рабочей емкости каждые 10-15 мин для равномерного распределения матирующего вещества. |  |
| условия нанесения | Лак можно наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, краскораспылитель. |  |
| время высыхания | Одного слоя покрытия при температуре (20±2)ºС - не более 4ч. При сушке покрытия избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. |  |
| количество слоев | Лак наносят в 2-3 слоя. Для увеличения прочности покрытия каждый последующий слой лака рекомендуется наносить на слегка отшлифованную мелкозернистой шкуркой поверхность. При нанесении лака на ранее окрашенные поверхности, следует провести пробное нанесение на небольшой площади. |  |
| толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм. |  |
| расход | 80-120 г/м2. |  |
| очистка инструментов | Уайт-спирит. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить лак следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°С до 40°С. |  |
| гарантийный срок | Глянцевый лак - 24 месяца с даты изготовления. Полуглянцевый лак - 12 месяцев с даты изготовления. Матовый лак - 12 месяцев с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | ТУ 2311-038-54651722-2003 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации RU.31.БО.17.008.Е.000131.10.11. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО Завод «Краски КВИЛ».  308023,   г. Белгород, Студенческая, 50.   тел./факс: (4722) 31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.