«ГФ-021» Экспресс

Грунтовка алкидная для металлических и деревянных поверхностей

ТУ 2312-088-82200165-2004

Назначение:

Матовая антикоррозионная грунтовка предназначена для защиты и грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием их лаками и эмалями (ПФ, АУ, ХВ, ХС, НЦ) и эмалями на водной основе. Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью и долговременную защиту металлических поверхностей от коррозии. Обеспечивает барьерную и ингибиторную защиту. Устойчива к температурным изменениям от -45ºС до +60ºС. Внутри помещения можно использовать в качестве однослойной финишной краски. Защита металла от коррозии при двухслойном нанесении в течение  двух лет в атмосферных условиях города.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности механически очистить от ржавчины и окалины и тщательно  обезжирить. Деревянные поверхности необходимо отшлифовать и обработать антисептическим составом. Поверхности, имеющие биологические повреждения (плесень, гниль и т.д.), необходимо тщательно очистить, обработать санирующим раствором и просушить.

Способ применения:

Перед применением грунтовку необходимо тщательно размешать и разбавить до рабочей вязкости ксилолом или сольвентом (30-40 с для нанесения распылением, 60-80 для работы кистью или валиком). Грунтовку  наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Толщина сухой пленки не должна превышать 50 мкм и 200 мкм мокрой пленки за один подход.

Температура нанесения до -10ºС.

Цвет:

серый, красно-коричневый.

Очистка инструмента:

Для очистки инструмента применять уайт-спирит (нефрас С4 155/200).

Расход:

На однослойное покрытие 0,12 кг/м² в один слой (при толщине сухой пленки 40 мкм).

Время высыхания:

Однослойное покрытие - не более 1 часа при температуре 20+2ºС. При пониженных температурах время высыхания увеличивается до 3-5 часов. Межслойная сушка 4 ч.

Хранение и транспортировка:

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности:

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Беречь от детей. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Утилизация:

Остатки состава не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустую сухую тару утилизировать как металлические отходы.

Состав:

Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, наполнители, стабилизирующие добавки.

Гарантийный срок хранения:

12 месяцев со дня изготовления.