™ БОР МАСЛО ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ

| описание | Представляет собой пропитку на основе полимеризованного льняного масла с добавлением микровоска, светостабилизатора, растворителя и функциональных добавок. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Масло предназначено для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений, а также в атмосферных условиях. Используется для обработки деревянных фасадов, террас, садовой мебели и других новых или очищенных от старого покрытия деревянных поверхностей. |  |
| свойства | Благодаря наличию УФ-фильтра масло защищает деревянную поверхность от выгорания и старения. Масло глубоко проникает в поры древесины, тем самым препятствует набуханию и растрескиванию. Обработанная маслом поверхность отталкивает воду и грязь. Комплекс защитных добавок предотвращает появление плесени и синевы, защищает древесину от насекомых-вредителей. Покрытие со временем не шелушится и легко обновляется. Достаточно повторно нанести некоторое количество масла на участки, требующие обновления. |  |
| технические характеристики | Цвет | Бесцветный, сосна, дуб, красное дерево, калужница, орех, ольха, тик, эбеновое дерево, палисандр, береза, рябина. |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 40±2 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более | 6 |
|  | Плотность при температуре (23,0±0,5)ºС, г/см3 | 0,8-0,9 |
| подготовка поверхности | Поверхность высушить, тщательно отшлифовать, очистить от пыли и провести контрольное нанесение на небольшом участке. Качество шлифовки (степень гладкости поверхности) влияет на впитывающие свойства масла и внешний вид обработанного участка. Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очистить тканью, смоченной в уайт-спирите и выдержать до полного испарения растворителя. Поверхности, поврежденные грибком плесени и синевы, следует обработать специальными составами, при необходимости обработать поверхность отбеливателем для древесины «Бор». Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. Ранее окрашенные поверхности отциклевать, зашкурить, провести контрольное нанесение на небольшом участке. Ранее промасленную древесину для обновления очистить от загрязнений, слегка зашлифовать. Содержание влаги в древесине не должно превышать 18%. |  |
| ПОДГОТОВКА масла | Масло готово к применению и не требует разбавления. Перед применением и во время использования масло необходимо перемешивать. |  |
| условия нанесения | Масло можно наносить при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, окунание. |  |
| время высыхания | Однослойное покрытие - не более 6 ч при температуре (20±2)ºС. |  |
| количество слоев | Нанесение масла по направлению древесных волокон в 2-3 слоя с межслойной выдержкой 24 часа. Увеличение количества слоев усиливает интенсивность окрашивания поверхности. Масло нанести на поверхность, втереть, оставить на 15-20 минут для впитывания, затем удалить излишки масла тканью. |  |
| расход | 50-80 г/м2 на однослойное покрытие. |  |

| очистка инструментов | Уайт-спирит. |  |
| --- | --- | --- |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить масло следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°С до 40°С. |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 24 месяца с даты изготовления |  |
| нормативный документ | ТУ 20.30.22-150-54651722-2020 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.