™ БОР ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ULTRA ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

| описание | Представляет собой суспензию пигментов в алкидном лаке с добавлением органического растворителя и добавок специального назначения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назначение | Пропитка предназначена для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Используется для окраски оконных блоков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, деревянных фасадов, заборов, садовых строений и т.п. |  |  |
| свойства | Отлично пропитывает и защищает древесину от биологических повреждений (синевы, плесени, гнили, грибка), отпугивает деревопоражающих насекомых, значительно продлевает срок службы деревянных изделий. Бесцветная пропитка позволяет длительно сохранять натуральный вид древесины, цветные - имитируют ценные породы дерева, сохраняя его природную текстуру. Все цвета можно смешивать между собой, а также осветлять бесцветной пропиткой для древесины ULTRA ТМ«БОР». После высыхания образует эластичное глянцевое покрытие. Двойной УФ-фильтр надежно защищает поверхность от выцветания, а натуральный микровоск защищает поверхность от воздействия влаги. |  |  |
| технические характеристики | Цвет | Бесцветный, сосна, дуб, красное дерево, калужница, орех, ольха, тик, эбеновое дерево, палисандр, береза, рябина. |  |
|  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 30 |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 38 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более | 24 |  |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее | 0,12 |  |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее | 50 |  |
|  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)С, ч, не менее | 2 |  |
| подготовка поверхности | Поверхность высушить, тщательно отшлифовать, очистить от пыли и провести контрольное нанесение на небольшом участке. Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очистить тканью, смоченной в уайт-спирите и выдержать до полного испарения растворителя. Поверхности, поврежденные грибком плесени и синевы, следует обработать специальными составами. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. Ранее окрашенные поверхности отциклевать, зашкурить, провести контрольное нанесение на небольшом участке. |  |  |
| ПОДГОТОВКА Пропитки | Пропитка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением и во время использования пропитку необходимо перемешивать. |  |  |
| условия нанесения | Пропитку можно наносить при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |  |
| время высыхания | Однослойного покрытия - не более 24 ч при температуре (20±2)ºС. |  |  |
| количество слоев | Пропитку наносят в 2-3 слоя. Увеличение количества слоев усиливает интенсивность окрашивания поверхности. В качестве первого слоя можно нанести защитную пропитку Classic соответствующего оттенка. |  |  |
| толщина однослойного покрытия | 16-20 мкм |  |  |
| расход | Строганная доска – 60-90 г/м2. Пиленая доска – 120-200 г/м2. |  |  |
| очистка инструментов | Уайт-спирит. |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить пропитку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от минус 40°С до 40°С. |  |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 24 месяца с даты изготовления. |  |  |
| нормативный документ | ТУ 20.30.12-152-54651722-2020 |  |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.