™ БОР ЛАК С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ

| описание | Лак изготовлен на основе акриловой дисперсии с добавлением воды и добавок специального назначения. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Для защитной окраски и долговременной защиты минеральных поверхностей (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, черепица, шифер и др.), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. |  |
| свойства | Быстро высыхает. Без запаха. Не содержит растворителей. Экологически безопасен. Образует на поверхности глянцевую прозрачную эластичную пленку с высокими декоративными свойствами: сохраняет естественный цвет камня и кирпича, придает поверхности эффект «мокрого камня». Лак увеличивает атмосферо- и влагостойкость обрабатываемых материалов, предотвращает растрескивание материалов, появление плесени, высолов. Не предназначен для обработки поверхностей, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (тротуарная плитка, камень для мощения дорожек), а также полированных и глазурованных поверхностей. |  |
| технические характеристики | Цвет | Бесцветный |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 15 |
|  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 35 |
|  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 |
|  | рН, % | 6,5-9,5 |
|  | Стойкость покрытия пропитки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 48 |
| подготовка поверхности | Поверхности, поврежденные грибком плесени, следует обработать специальными составами. Поверхность высушить, очистить от пыли и провести контрольное нанесение на небольшом участке. |  |
| ПОДГОТОВКА лака | Лак готов к применению и не требует разбавления. Перед применением лак необходимо перемешать. Смешение с лаками других производителей не допускается. |  |
| условия нанесения | Лак можно наносить при температуре окружающего воздуха не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |
| время высыхания | Одного слоя покрытия при температуре (20±2)ºС - не более 1 ч. |  |
| количество слоев | Лак наносят в 1-2 слоя. Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток. |  |
| расход | 140-200 г/м2. Расход зависит от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. |  |
| очистка инструментов | Вода. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Нетоксичен, пожаровзрывобезопасен! При попадании в глаза, рот и кожные покровы промыть водой. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Не замораживать! |  |
| гарантийный срок | 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | ТУ 20.30.11-153-54651722-2020 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.