™ БОР БИОЦИДНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| описание | Представляет собой водный раствор инсектицида, фунгицида и добавок специального назначения. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Состав предназначен для защиты древесины различных пород от насекомых, поражающих древесину (жуков), плесени, грибка, для их уничтожения на всех стадиях развития, а также для обработки минеральных поверхностей. Состав применяют для обработки строганных, пиленых, рубленых деревянных изделий, конструкций и минеральных (каменных, кирпичных, гипсовых, бетонных, штукатурных и др.) поверхностей. |  |
| свойства | Состав обеспечивает профилактическое лечение древесины, пораженной жуками, плесенью, синевой. Не имеет запаха, не содержит органических растворителей. Биоцидный состав после нанесениия и высыхания не токсичен, безопасен для домашних животных и человека. Значительно продлевает срок службы деревянных изделий. |  |
| технические характеристики | Цвет | Однородная прозрачная слегка опалесцирующая жидкость от бесцветного до слабо желтого цвета, допускается слабое пенообразование и наличие осадка. |
|  | Плотность при 20ºС, г/см3 | 0,990-1,010 |
| подготовка поверхности | Поверхность высушить, очистить от пыли. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. Ранее окрашенные поверхности отциклевать, зашкурить. |  |
| ПОДГОТОВКА СОСТАВА | Состав готов к применению и не требует разбавления. Перед применением и во время использования состав необходимо перемешивать. |  |
| условия нанесения | Состав можно наносить при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, садовый распылитель, краскораспылитель. |  |
| Применение | Биоцидный антисептический состав для дерева наносят на сухие, чистые, свободные от лакокрасочных покрытий поверхности кистью, валиком, садовым распылителем, краскопультом или окунанием. При наличии в древесине червоточины, для надежного уничтожения вредителей, антисептик для дерева следует вводить внутрь древесины методом шприцевания через выходные отверстия жуков и входные отверстия личинок. Обработанные поверхности допускается окрашивать любыми текстурирующими составами ТМ «БОР». |  |
| количество слоев | Пораженные участки рекомендуется обрабатывать повторно через 14 дней с момента первоначальной обработки. |  |
| расход | 1л на 2,5-5м² (в зависимости от впитывающей способности древесины и степени заражения). |  |
| очистка инструментов | Вода. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Пожаровзрывобезопасен! При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду, респиратор. При попадании на кожу, в глаза - немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. Обратиться к врачу. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0°С. Допускается нециклическое замораживание на период транспортировки и хранения. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. |  |
| срок действия | Биозащита поверхности сохраняется в течение 5 лет (при последующей защите текстурирующими составами ТМ «БОР») |  |
| СРОК ГОДНОСТИ | 5 лет с даты изготовления |  |
| нормативный документ | ТУ 2499-080-54651722-2013. |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации RU.77.01.34.008.Е.005565.07.13 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 31-02-51.      www.kvil.ru.