™ БОР ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ДЕРЕВА ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОСВЕТЛЕНИЯ ПОТЕМНЕВШЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

| описание | Представляет собой водный раствор хлорсодержащего соединения с добавлением стабилизатора, активатора и добавок специального назначения. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Средство предназначено для бережного поверхностного осветления древесины, потемневшей в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных факторов, солнечного УФ излучения, а также удаления поверхностного биопоражения различной природы. Средство применяют на строганных, пиленых и рубленых деревянных поверхностях, ранее не подвергавшихся обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений и на открытом воздухе. Средство не используют для удаления синевы в толще древесины. Допускается применять средство по бетону, плитке, камню, черепице, кирпичу и другим материалам для удаления плесени, мха, водорослей и лишайников |  |
| свойства | Бережно отбеливает древесину за счет мягкого окисляющего агента. Эффективно удаляет поверхностные биопоражения. Заметно улучшает внешний вид пораженной древесины. Не разрушает структуру древесины, не повреждает поверхность. |  |
| технические характеристики | Цвет | Жидкость от бесцветного до желтого цвета, прозрачная или опалесцирующая со специфическим запахом, допускается образование осадка. |
|  | Плотность при 20ºС, г/см3 | 1,005±0,015 |
|  | Показатель активности водородных ионов, рН | 3,0-5,5 |
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, ПРИМЕНЕНИЕ | Отбеливатель – концентрат. В зависимости от степени и глубины поражения можно использовать как водный раствор (разведение 1:1), так и концентрат отбеливателя древесины. Для выравнивания цвета допускается разведение водой 1:2. Рабочий раствор средства получают непосредственно перед применением путем смешивания концентрата с водой. Большие поверхности обычно отбеливают полностью по всей площади. |  |
| условия нанесения | Состав можно наносить при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Обильно наносят на пораженные участки при помощи кисти, щетки или губки. |  |
| время обесцвечивания | Время обесцвечивания древесины в течение 1 – 12 часов, в зависимости от степени поражения древесины, температуры окружающей среды и др. |  |
| количество слоев | Наносят в несколько приемов с интервалом 20-40 минут. |  |
| расход | 100 - 200 г/м2 на один слой. |  |
| очистка инструментов | Вода. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Работать в защитных очках, перчатках. Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности IV (малоопасно) по ГОСТ 12.1.007. Исключить контакт с металлами! Специальные инструкции по безопасному применению отбеливателя приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Хранить и транспортировать «Отбеливатель для древесины» в герметично закрытой таре изготовителя в прохладном недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Беречь от прямого солнечного света! Не допускать нагревания! |  |
| СРОК ГОДНОСТИ | 12 месяцев с даты изготовления. По истечении 6 месяцев препарат использовать без разведения. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. |  |
| нормативный документ | ТУ 2499-082-54651722-2013 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 31-02-51.      www.kvil.ru.