™ БОР ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ ПФ-283 ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КАМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| описание | Представляет собой раствор алкидного лака в органическом растворителе с добавлением сиккатива и добавок специального назначения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назначение | для покрытия по масляным краскам, алкидным эмалям, деревянным (кроме полов), каменным и металлическим поверхностям, эксплуатируемых внутри помещений. |  |  |
| свойства | При нанесении лак отлично проникает в поры древесины, сохраняет текстуру дерева видимой. После высыхания образует твердое высокоглянцевое покрытие, стойкое к кратковременному воздействию воды и растворов бытовых моющих средств. Срок службы покрытия - не менее 8 лет. |  |  |
| технические характеристики |  | Высший сорт | I сорт |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 50±2 |  |
|  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 40-60 |  |
|  | Время высыхания до степени 3, ч, не более - при температуре (20±2)°С | 24 |  |
|  | - при температуре (60±5)°С | 3 |  |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее | 80 | 60 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн.ед. не менее | 0,15 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |  |
|  | Стойкость покрытия лака к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 8 | 4 |
| подготовка поверхности | Деревянную поверхность зачистить шлифовальной шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Металлическую поверхность очистить от загрязнений, ржавчины, окалины, обезжирить и высушить. Ранее окрашенную поверхность обработать шлифовальной шкуркой до матового состояния, пыль о шлифовки удалить. |  |  |
| ПОДГОТОВКА лака | Перед применением лак необходимо перемешать. |  |  |
| условия нанесения | Лак можно наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |  |
| способ нанесения | Кисть, краскораспылитель. |  |  |
| время высыхания | Одного слоя покрытия при температуре (20±2)ºС - не более 24 ч, полное отверждение – 72 ч; при температуре (60±2)ºС - не более 3 ч. При сушке покрытия избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. |  |  |
| количество слоев | Лак наносят в 2-3 слоя. Для увеличения прочности покрытия каждый последующий слой лака рекомендуется наносить на слегка отшлифованную мелкозернистой шкуркой поверхность. При нанесении лака на ранее окрашенные поверхности, следует провести пробное нанесение на небольшой площади. |  |  |
| толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм. |  |  |
| расход | На однослойное покрытие - 70-75 г/м2. |  |  |
| очистка инструментов | Уайт-спирит. |  |  |

| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |
| --- | --- |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить лак следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°С до 40°С. |
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца с даты изготовления. |
| нормативный документ | ГОСТ 5470-75 |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000082.08.11 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.