Чем и как наносить Protectapeel:

Безвоздушный аппарат (давление от 160 Bar) / наносить двумя перекрестными слоями

Безвоздушный аппарат (давление от 4 Bar) / наносить двумя перекрестными слоями

Шерстяной валик (не менее 60%), не менее 2 слоев наневения (второй после кратковременного "подсыхания) первого.

Расход 1 кг на м2 поверхности:

не менее 3м2

Время высыхания:

при +18С градусах и влажности в помещении не более 65% примерно 2 часа, при более высокой влажности и отсутствии вентиляции не менее 48 часов.

Срок годности:

гарантированно не менее 12 месяцев.

Охрана здоровья и безопасность:

состав на водной основе, не токсичен и не огнеопасен в жидком состоянии.

Высохшая пленка не является опасной