| # ПРЕПАРАТ # ГКЖ-11П | # Россия Средство защиты строительных конструкций и материалов от воздействия воды |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ. Защита деревянных (из древесины твердых пород), кирпичных, бетонных, оштукатуренных, асбоцементных и т.п. строительных конструкций и материалов от воздействия воды, поражения грибковыми образованиями, повышение их морозостойкости, водостойкости и долговечности.

СВОЙСТВА. Препарат «ГКЖ-11Н» – кремнийорганическая жидкость, образующая на поверхности защищаемых конструкций бесцветную полиалкилсиликоновую пленку, прочно химически связанную с защищаемым материалом. Не изменяет внешнего вида, цвета и фактуры защищаемых материалов, не закупоривает поры, что позволяет конструкциям «дышать», не препятствует испарению влаги из материала в летний период, уменьшает загрязняемость поверхности конструкций. Придает материалу гидрофобные (водоотталкивающие) свойства, повышает морозостойкость, атмосферостойкость, долговечность и обеспечивает защиту от обрастания грибками и плесенью. Обработанные поверхности можно окрашивать масляными и др. красками, клеить обои и т.п. СЕРТИФИКАЦИЯ. Препарат «ГКЖ-11П», выпускаемый по ТУ 2229-092-40245042-2004*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Препарат «ГКЖ-11П» поставляется в виде готового рабочего раствора – «Состав «ГКЖ-11П» или в виде концентрированной жидкости – «Концентрат «ГКЖ-11П». Рабочий раствор «Концентрата «ГКЖ-11П» готовят на месте потребления или централизованно путем механического смешивания «Концентрата «ГКЖ-11П» с соответствующим количеством воды с температурой не ниже +10ºС в течении 5-10 минут. Рекомендуемое соотношение «Концентрата «ГКЖ-11П» и воды для приготовления рабочих растворов в зависимости от назначения составляет: для защиты строительных конструкций и материалов от поражения грибковыми образованиями и воздействия воды от 1:3 до 1:6; для защиты строительных конструкций и материалов от воздействия воды 1:6. В приготовленном растворе допускается наличие мелкодисперсного осадка и механических примесей. Полученный рабочий раствор «ГКЖ-11П» перед употреблением необходимо тщательно размешать и наносить на сухие поверхности обильно до насыщения (появления заметного блеска) равномерно по всей площади в один-два слоя с интервалом между операциями не более 10-15 минут, когда средство впиталось и поверхность уже не блестит (мокрым по мокрому) с помощью кисти, валика, распылителя или погружением в состав. Не допускать попадания препарата на конструкции и материалы, не подлежащие обработке. Гидрофобный эффект наступает в течении двух суток после обработки при температуре воздуха +10°С и выше. До наступления гидрофобного эффекта обработанную поверхность необходимо укрыть от прямого попадания атмосферных осадков или капельно-жидкостного увлажнения. Окончательное образование водоотталкивающей пленки завершается за 5-7 суток. Подготовка поверхности конструкций к гидрофобно-антисептической защите состоит в тщательной очистке их от пыли, грязи, заделке дефектных мест и трещин. Следы от жировых и масляных пятен, древесная смола удаляются с помощью растворителя. Обработку рекомендуется производить в сухую погоду при положительной температуре окружающего воздуха.

НОРМА РАСХОДА. При поверхностной обработке расход «Состава «ГКЖ-11П» зависит от метода нанесения, пористости поверхности, природы защищаемого материала и лежит в пределах: по бетону – 300-400 г/м2, по кирпичу – 450-600 г/м2, по древесине твердых пород – 200-400 г/м2, по штукатурке – 270-280 г/м2. При этом расход «Концентрата «ГКЖ-11П» составляет: по бетону – 50-70 г/м2, по кирпичу – 75-100 г/м2, по древесине твёрдых пород – 35-70 г/м2, по штукатурке – 45-50 г/м2.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. Препарат «ГКЖ-11П» обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, респираторы, защитные очки. Соблюдать правила личной гигиены.

ХРАНЕНИЕ.  Препарат «ГКЖ-11П» хранят в герметичной маркированной таре в крытых, сухих помещениях при температуре от 0° до +30°С. Гарантийный срок хранения «Концентрата «ГКЖ-11П»  в таре поставщика – 12 месяцев. Срок хранения «Состава  «ГКЖ-11П» в герметичной таре поставщика – 6 месяцев.

В стальных бочках по 200л.

В полимерных канистрах по 20л и 30л.

В полимерных канистрах по 5л и 10л.

В полимерных бутылях по 1л.

По требованию, возможна упаковка

препарата «ГКЖ-11П» в тару заказчика.

УПАКОВКА.

*Технические условия с действующими изменениями.

ОГНЕБИОЗАЩИТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

191036, СПб, 4-я Советская ул., дом 5, офис 6-Этаж

Телефон (812) 717.47.02

Телефон/факс 717.78.40, 717.45.52, 717.06.65

http: www.AntiseptikSpb.ru

http: www.Antiseptik.Spb.ru

E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru