ПРЕПАРАТ		                                     ТУ 2499-005-23118566-2000*

БС

Средство биоогнезащиты

древесины и материалов на её основе

назначение. Защита древесины и изделий из неё от биологического разрушения (деревоокрашивающих и плесневых грибов, древоточцев) в условиях классов службы I-VII по ГОСТ 20022.2 и от возгорания. Особенно эффективен для обеспечения биоогнезащиты в условиях возможного развития синевы, плесени при замедленной сушке и хранении сырой древесины: деревянные элементы внутренних конструкций зданий и сооружений, пиловочные брёвна, пиломатериалы на складах.

свойства.  Препарат «БС» – водорастворимый, 2-х компонентный биоогнезащитный состав. Без запаха, обладает высокой проникаемостью в древесину, низкой коррозийной агрессивностью по отношению к чёрным металлам, древесину не окрашивает, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается. Защищённая биоогнезащитным препаратом «БС» древесина приобретает стойкость к воздействию биологических агентов её разрушения (бактерий, грибов, насекомых) и воздействию огня. Пропитка деревянных конструкций препаратом «БС» увеличивает срок службы древесины от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) препарата древесиной и условий её эксплуатации. Препарат «БС» относится к средствам II группы огнезащитной эффективности для древесины по ГОСТ Р 53292-2009. Гарантийный срок службы огнезащитной обработки препаратом «БС» от одного года и более в зависимости от поглощения (удержания) препарата древесиной и условий её эксплуатации. Устойчив к старению.

сертификация. Препарат «БС», выпускаемый по ТУ 2499-005-23118566-2000*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ЕАЭС 043/2017, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик».

технология применения. Способ нанесения растворов «БС» на защищаемую древесину зависит от классов условий службы деревянных конструкций по ГОСТ 20022.2 : I-II класс условий службы – нанесение кистью, валиком, распылителем за 3-4 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов или погружением в раствор; III-VII класс условий службы – пропитка в специальном оборудовании способом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление-вакуум (ВАД), вакуум-давление-вакуум (ВДВ) и т.п. Пропитка древесины препаратом «БС» способом ВАД, ВДВ, ПВ даёт наилучший результат по параметрам огнезащищённости деревянных конструкций. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Температура пропиточного раствора должна быть не ниже +10ºС. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не допускается. Пропитанную древесину оберегать от воздействия атмосферных осадков и быстрого высушивания. Не допускать попадания препарата на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке.

норма расхода. Расход пропиточного раствора состава «БС», обеспечивающий II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 и необходимую биозащиту составляет 855-1140 г/м2. Расход пропиточного раствора «БС», обеспечивающий достаточную биозащитную эффективность – 200-330 г/м2.

техника безопасности. Препарат «БС» относится к малоопасным веществам. При соблюдении требований безопасности, производственной санитарии и личной гигиены, работа с растворами этого препарата не отражается на здоровье работающих. Растворы препарата «БС» не горючи и не взрывоопасны. К работе с препаратом «БС» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены.

хранение. Биоогнезащитный препарат «БС» хранят в плотно закрытой маркированной таре. Срок его хранения не ограничен. Растворы препарата «БС» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных ёмкостях. Гарантийный срок хранения раствора – 12 месяцев с даты изготовления.

По требованию, возможна упаковка препарата «БС»

в тару заказчика, а также поставка готовых рабочих растворов в полимерных канистрах по 5л, 10л, 20л и 30л и стальных бочках по 200л.

упаковка.

В полимерных вёдрах по 4 кг.

В полимерных вёдрах по 12 кг.

В бумажных 4-х слойных мешках

с п/э вкладышем по 20 кг.

* Технические условия с действующими изменениями.

191036, Россия, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж

Телефон (812) 717-47-02

Телефон/факс (812) 717-45-52, 717-0665

http: www.Antiseptikspb.ru

http: www.Antiseptik.Spb.ru

E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru

ОГНЕБИОЗАЩИТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ