ПРЕПАРАТ		                                ТУ 2499-005-23118566-2000*

ББ-11

Средство биоогнезащиты древесины

и материалов на её основе

назначение. Защита древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях IV-VII классов службы по ГОСТ 20022.2 и от возгорания, а также для защиты от биологического разрушения лесоматериалов и заготовок, обрабатываемых во влажном состоянии. Объекты защиты: деревянные конструкции, не подверженные вымыванию или подверженные слабому вымыванию (деревянные элементы внутренних конструкций, тара, в т.ч. пищевая, стеллажи и т.п.).

свойства.  Препарат «ББ-11» малоопасный, водорастворимый, 2-х компонентный биоогнезащитный пропиточный состав. Без запаха, не окрашивает древесину, не вызывает коррозии чёрных металлов. Пропитанная древесина склеивается и окрашивается. Защищённая биоогнезащитным препаратом «ББ-11» древесина приобретает стойкость к воздействию биологических агентов её разрушения (бактерий, грибов, насекомых) и воздействию огня. Пропитка деревянных конструкций препаратом «ББ-11» увеличивает срок службы древесины от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) препарата древесиной и условий её эксплуатации. Препарат «ББ-11» относится к средствам II группы огнезащитной эффективности для древесины по ГОСТ Р 53292-2009. Гарантийный срок службы огнезащитной обработки препаратом «ББ-11» от одного года и более в зависимости от поглощения (удержания) препарата древесиной и условий её эксплуатации. Устойчив к старению.

сертификация. Препарат «ББ-11», выпускаемый по ТУ 2499-005-23118566-2000*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ЕАЭС 043/2017, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик».

технология применения. Способ нанесения растворов «ББ-11» на защищаемую древесину зависит от классов условий службы деревянных конструкций по ГОСТ 20022.2 : I-II класс условий службы – нанесение кистью, валиком, распылителем за 3-5 раз с перерывом между обработками не менее 2-х часов или погружением в раствор; III-VII класс условий службы – пропитка в специальном оборудовании способом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление-вакуум (ВАД), вакуум-давление-вакуум (ВДВ) и т.п., а также способом диффузионной выдержки. Пропитка древесины препаратом «ББ-11» способом ВАД, ВДВ, ПВ даёт наилучший результат по параметрам огнезащищённости деревянных конструкций. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Температура пропиточного раствора должна быть не ниже +10°С. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не допускается. Пропитанную древесину оберегать от воздействия атмосферных осадков и быстрого высушивания. Не допускать попадания препарата на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке.

норма расхода. Расход «ББ-11», обеспечивающий II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 и необходимую биозащиту составляет 1030-1200 г/м2. Расход «ББ-11», обеспечивающий достаточную биозащитную эффективность составляет— 300-380 г/м2.

техника безопасности. Препарат «ББ-11» относится к малоопасным веществам. При соблюдении требований безопасности, производственной санитарии и личной гигиены, работа с растворами этого препарата не отражается на здоровье работающих. Растворы препарата «ББ-11» не горючи и не взрывоопасны. К работе с препаратом «ББ-11» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и глаза – обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены.

хранение.  Препарат «ББ-11» в сухом виде хранят в плотно закрытой маркированной таре. Срок его хранения не ограничен. Растворы препарата «ББ-11» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных ёмкостях. Гарантийный срок хранения раствора — 12 месяцев с даты изготовления.

По требованию, возможна упаковка препарата «ББ-11»

в тару заказчика, а также поставка готовых рабочих растворов в полимерных канистрах по 5л, 10л, 20л и 30л и стальных бочках по 200л.

упаковка.

В полимерных вёдрах по 4 кг, 5 кг.

В полимерных вёдрах по 12 кг.

В бумажных 4-х слойных мешках

с п/э вкладышем по 20 кг.

* Технические условия с действующими изменениями.

## ЗАО

ОГНЕБИОЗАЩИТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

191036, Россия, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж

Телефон (812) 717-47-02

Телефон/факс (812) 717-45-52, 717-06-65

http: www.Antiseptikspb.ru

http: www.Antiseptik.Spb.ru

E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru