ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА

(тиковое масло)

Уникальный состав на основе уплотненного льняного масла, усиленный полиуретановыми смолами в очищенном скипидаре. Содержит дополнительный УФ-фильтр (защита от солнечного излучения) и высокоэффективные биоцидные добавки (защита от биопоражения). Легко проникает внутрь древесины и образует тонкую защитную пленку, предохраняющую древесину от преждевременного износа и пересыхания, что значительно увеличивает срок службы деревянных изделий.  Надежно защищает от посерения. Масло с эффектом серебра («лунный свет») облагораживает посеревшую древесину, создает дополнительный эффект серебристого свечения или мерцания.

Область применения

Любые необработанные поверхности из древесины на открытом воздухе, несущие большую нагрузку. Особенно рекомендуется для обработки:

- садовой мебели, беседок, элементов деревянной обшивки;

- натурального пола, деревянных настилов, трапов на открытых верандах, беседках, площадках;

- поверхностей, часто контактирующих с водой (настилы, мосты и т.д.);

- а также для ухода и обновления ранее обработанных деревянных поверхностей.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть необработанной, чистой, сухой, обезжиренной и впитывающей. Работа не может производиться при температуре ниже +10ºС. Чтобы определить возможное изменение цвета древесины в проблемных участках, рекомендуется произвести пробную покраску. Перед началом работ банку с содержимым следует перемешать.

Необработанную поверхность тщательно почистить, отшлифовать шлифовальной шкуркой  Р80, а затем Р100-150, острые углы округлить и очистить от пыли. Смоляные пятна промыть составом, содержащим спирт.

Применение

Защитное масло равномерно наносить неразведенным, обильным слоем и тщательно, с небольшим усилием, растирать вдоль волокон древесины. В первую очередь обработать торцы, углы и края деревянного изделия.

После впитывания, примерно через 20-30 минут (время впитывания), все излишки масла тщательно удалить ветошью без ворса. Особенно следует уделить внимание сучковатым поверхностям, т.к. в этих местах древесина может быть пенистой из-за различной впитывающей поверхности.

Мы рекомендуем нанесение не менее 2-3х слоев, до полного впитывания в древесину.

Инструмент

Наиболее подходит широкая кисть или мягкая щетка.

Окончательная обработка

Для того чтобы повысить устойчивость к истиранию (полы, лестницы), после полного высыхания масла мы рекомендуем нанести на древесину тонкий слой Latex Wax (только для отапливаемых  помещений).

Уход за древесиной

Если дерево потеряло свой шелковистый блеск, оно должно быть промыто моющим средством, не содержащим мыла. Для обработки большой площади мы рекомендуем 2,5% раствор соды.

После вышеописанных способов мытья рекомендуется нанести освежающий слой масла для дерева.

Высыхание

Для дальнейшей обработки поверхность должна высохнуть и  готова к эксплуатации через 24 часа при температуре +20ºС. Высокая влажность воздуха, низкая температура поверхности, содержащиеся дубильные вещества (дуб и т.д.), а также слишком впитывающая поверхность могут значительно изменить время высыхания. Окончательное отвердение – через четыре недели. За это время уход за деревом должен быть щадящим.

Расход

В зависимости от впитывающей способности поверхности - примерно 0,05л /м² за один слой.

Цвет

Иней, липовый мед, орех, горький шоколад, лунный свет, лиственница, красное дерево, зеленый мох.

Хранение

В холодном (не ниже 0ºС) сухом месте в плотно закрытой таре - 3 года. Остатки лучше хранить в небольших емкостях без доступа воздуха.

Образовавшуюся на поверхности корку можно устранить, пропустив масло через сито или нейлоновый чулок.

Очистка инструмента

Сразу  после работы очистить скипидаром или уайт-спиритом.

Утилизация

Не допускайте попадания в сточные воды. В сухом виде - обычный домашний мусор.

Меры предосторожности

В связи с содержанием  сохнущего масла, существует опасность самовозгорания использованной ветоши. Ветошь сушить на воздухе или в помещении, защищенном от открытого огня.

При работе обращать внимание на то, чтобы твердое масло не контактировало с пористыми материалами. Также возможно возгорание.

При работе возможно образование паров, поэтому следует убрать источник огня. Помещение при работе проветривать. В связи с содержанием природного масла в местах с недостатком света, возможно пожелтение поверхности. При высыхании может ощущаться типичный запах масла, который исчезает через несколько дней.

Хранить в недоступном для детей месте!

Состав

Льняное масло уплотненное, синтетическая смола, очищенный скипидар, углеводородный растворитель, УФ-фильтр, биоциды, сушащее вещество (не содержит свинца).