|  | канистра 1 л на 155 м² ТУ 5745-002-38213907-11 |
| --- | --- |

Кристаллизол Элит

###### Концентрированный гидрофобизационный состав для поверхностной обработки строительных материалов и конструкций, придаёт водоотталкивающие и гидроизоляционные свойства, предотвращает появление высолов и грибковых образований. Не меняет внешний вид материала.  Не препятствует испарению влаги из материала.

Кристаллизол Элит  представляет собой многокомпонентный состав на основе метилсиликонатов.

Область применения

Для придания водоотталкивающих свойств фасадам и изделиям, состоящим из: кирпича, бетона, пенобетона,  гипса, цементосодержащих и деревянных материалов: заборов, цоколей, балконов, парапетов, отливов, шиферных крыш, натурального и искусственного камня, перегородок из дерева, кирпича, цемента. Предотвращает появление высолов и грибковых образований.  Защищает от осадков, атмосферной влаги и капиллярного подсоса.

Принцип действия

Стенки пор и все частицы материала, соприкасаясь с Кристаллизол Элит, обволакиваются невидимой тончайшей водоотталкивающей плёнкой. Обработанный материал теряет способность смачиваться водой и капиллярно её впитывать.

При нанесении состава на поверхность, на стенках образуется тонкий слой полимера, который не смачивается водой и не позволяет воде проникать в поры. Кристаллизол Элит оставляет поры открытыми, паропроницаемость строительных материалов сохраняется практически на первоначальном уровне. За счёт устройства гидрофобного барьера материал приобретает водоотталкивающие свойства, длительно сохраняющиеся во времени, повышает устойчивость к загрязнению и поражению плесневыми грибками.

Достоинства:

- придаёт поверхности строительного материала водоотталкивающие свойства;

- не изменяет воздухопроницаемости материала;

- может использоваться при работе внутри помещений;

- удобство транспортировки и хранения (за счёт концентрированной формы);

- срок хранения рабочего раствора неограничен;

- прост в применении;

- экологически чист;

- не выделяет вредных испарений;

- не токсичен;

- пожаробезопасен.

Простота в работе:

- затворяется водопроводной водой;

- наносится кистью, валиком или краскопультом, не требуется полное высушивание поверхности;                                                                                   - применение материала не требует специальных навыков;

- наносится как изнутри, так и снаружи помещения.

Приготовление

Для получения рабочего раствора необходимо состав Кристаллизол Элит развести водой, соблюдая пропорции: 1 часть концентрата на 30 частей воды.

При непрерывном помешивании влить концентрат в чистую воду комнатной температуры. Состав готов к применению через 10 минут. Допускается наличие осадка.

Нанесение раствора

Нанести Элит на чистую и сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя до насыщения, не допуская образования луж на поверхности.

Не наносить состав на уже высохший слой.

Не допускать попадания раствора на остекление.

Время высыхания - 1 час с момента нанесения при температуре +20°C.

Полная гидрофобизация достигается через 24 часа. В это время не допускать увлажнения поверхности.

Расход

Расход рабочего раствора составляет 0,1 - 0,3 л/м2 (зависит от состояния поверхности и способа нанесения).

Упаковка: канистра 1 литр.

Предназначена для приготовления 31 л рабочего раствора, при среднем расходе - на 155 м² обрабатываемой поверхности.

Требования безопасности

Работы производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз - промыть водой.