БУМАЖНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КРАФТ-ЛЕНТА

Упаковочная крафт-лента изготовлена на бумажной основе с использованием водно-дисперсионного акрилового клея, является экологичной заменой полипропиленовой ленте, перерабатывается в макулатуру вместе с коробами.

Бумажная основа отлично подходит к картонным коробкам и придает упаковке красивый и аккуратный вид.

Рвется руками без применения режущих инструментов.

Использование клея с повышенной липкостью, который с течением времени умножает свои свойства, делает невозможным отклеить ленту без повреждений коробки.

Рекомендации по использованию:

1.Приглаживать во время приклеивания для плотного и равномерного прилегания к поверхности.

2.Для окончательного сцепления с поверхностью требуется не менее 60 минут. Чем дольше соприкосновение, тем прочнее сцепление.

3.Сама от себя отклеивается не оставляя следов.

4.Подходит для упаковки коробов, рукоделия и творчества.

Характеристики:

Материал основы: микрокрепированная бумага 70 г/м2

Клейкая основа: акриловая эмульсия на водной основе

Расход клея: 30 г/м2

Цвет: коричневый

Исполнение: с поверхностной печатью или без нее

Втулка картон, внутр. d-76мм

Ширина: 48 мм

Длина: 50 м

Толщина: 0,115 мм

Растяжение при разрыве: 7 %

Динамическая прочность на расслаивание при 25 мм: 18.8 Н

Температура обработки, мин./макс.: от +10 до +40 °C

Термостойкость, мин./макс.: от -20 до +70 °C

Стойкость к ультрафиолетовому излучению: Да

Устойчивость при хранении, с момента изготовления/условия: 12 месяц / при 20 °C и влажности воздуха 50%

Упаковка: короб картонный