Общество с ограниченной ответственностью «Пластполимер-Пром»

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67, лит. БВ, помещение БВ20602.

Телефон: (812) 633-31-89                http://plastpolymer-prom.ru

ИНН: 7806165089 / КПП 780601001/ БИК: 044030653

р/с: 407 0281 0355 0000 20517 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в Санкт-Петербург

Работы по нанесению покрытия необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты: спецодежда, резиновые перчатки. Эксплуатация изделий с покрытием в пределах рабочих температур безопасна.

1. Очистить поверхность от пыли и загрязнений, исключить присутствие масел и восков. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 120-150.

2. Лак рекомендуется наносить в помещении при температуре от +15ºС до +25ºС, при относительной влажности воздуха 40-60%.

3. Лак наносится на поверхность равномерным слоем с использованием валика или кисти.

4. Отверждение одного слоя лака происходит в течении 2-4 часов. Легкая нагрузка - 24 часа. Покрытие полностью готово к эксплуатации через 7 дней.

5. Рекомендуется производить шлифовку и обеспыливание поверхности каждого промежуточного слоя через 2-4 часа.

6. Оптимальное нанесение – в 3 слоя.

Более подробно ознакомится с  рекомендациями по работе с паркетным лаком "Полилак-Пром" Вы можете здесь.