Инструкция по укладке

покрытия Kitstone®Pebble Creative

на вертикальные поверхности.

ВАЖНО:

Укладка смеси  Kitstone® Pebble Creative  возможна только в сухую и теплую погоду

(от +100С до +250С).

Не допускается выпадение атмосферных осадков  в период полимеризации смеси.

В момент укладки смеси избегать попадания прямых солнечных лучей!

Время первичной полимеризации покрытия – 24 часа.

Время окончательной полимеризации – 5-7 дней.

Состав: каменная крошка -15кг, двухкомпонентный базовый слой Base Layer – 1 кг, двухкомпонентное связующее Stone Bond на основе полиэфиров -1,8кг.

*Используется только натуральный камень, поэтому возможны незначительные цветовые отклонения (вкрапления, прожилки и пр.) комплектов разных партий.

Расход смеси: Один комплект рассчитан на площадь 1,2-1,4 кв.м при толщине 6-8мм.

Подготовка основания: основание должно быть очищено от грязи, пыли, жирных пятен, препятствующих адгезии со смесью.

Приготовление смеси:

Прежде чем приступить к работам по нанесения  покрытия Kitstone® на вертикальные поверхности необходимо подготовить и нанести на поверхности базовый слой «BASE Layer».

- Откройте пластиковое ведро с компонентом «А» и компонентом «В».

- При помощи пластикового или резинового шпателя полностью переложите пастообразное содержимое компонента «В» в ведро с компонентом «А».

- ВАЖНО! Для достижения хорошего результата тщательно перемешивайте пастообразные компоненты «А» и «В» между собой низкооборотистой дрелью в течение 2-3 минут до получения однородной массы.

- Смесь готова к использованию.

- Сразу приступайте  к нанесению «BASE Layer» на стены. Наносить базовый слой лучше при помощи зубчатого шпателя для клеев.

Средняя толщина базового слоя 1-2мм.

- Срок жизни готовой смеси при средней температуре +240С составляет 20-25 минут.

- После вскрытия и/или перемешивания отдельных компонентов материал не подлежит дальнейшему хранению.

После нанесения базового слоя сразу приступайте к приготовлению Stone Bond и нанесению  финишного декоративного слоя.

*Время между нанесением «BASE Layer» и декоративного слоя не должно превышать 40-45минут, дабы избежать полимеризации базового слоя.

- Приготовьте чистую пустую большую емкость удобную для перемешивания компонентов. После вскрытия и/или перемешивания отдельных компонентов материал не подлежит дальнейшему хранению

- Откройте «Stone Bond»  с компонентом «В» и смешайте его  со «Stone Bond» компонентом «А»  низкооборотистой дрелью в течение нескольких минут.

- Полученное связующее переложите в минеральный наполнитель из комплекта.

- Тщательно все перемещайте низкооборотистой дрелью в течение еще нескольких минут

- Убедившись, что весь камень перемешался во связующим, сразу приступайте к укладке.

- Декоративный слой наносить на поверхность при помощи штукатурного ручного инструмента (шпатель, мастерок). Поверхность выравнивают размашистыми затирающими движениями. Рекомендуем как можно чаще смачивать инструмент очистителем, дабы исключить налипание смеси на инструмент.

- В качестве очистителя ручного инструмента рекомендуем использовать ацетон.

- Срок жизни готовой смеси при средней температуре +240С составляет 15-20 минут.

- Время первичной полимеризации покрытия – 24 часа. Время окончательной полимеризации – 7 дней.

- Отверждённый состав удаляется только механически.

- Не допускается разбавление связующего водой и/или какими-либо разбавителями.

Меры предосторожности

- При укладке смеси нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы!

- Отдельные компоненты связующего раздражают глаза, органы дыхания и кожу.

- Возможна сенсибилизация посредством вдыхания и контакта с кожей. При работе с компонентами обязательно соблюдение мер безопасности и предосторожности. Используйте средства индивидуальной защиты (защитную одежду, наколенники, защитные перчатки, защитные очки, респиратор и др.). При попадании в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.