Мастика гидроизоляционная

Назначение: Предназначена для создания сплошной бесшовной гидроизоляции внутри и снаружи помещений: ванные, туалеты, душевые, кухни, прачечные и т.д. Образует промежуточный слой, препятствующий проникновению воды. Рекомендуется перед производством облицовочных и штукатурных работ, а также для заполнения стыковых зазоров в местах выхода водопроводных и газовых труб, угловых соединений строительных конструкций и прочих мест, требующих надежной гидроизоляции.

Не предназначена для мест, постоянно подвергающих воздействию значительных динамических нагрузок и повышенного давления воды, например, бассейнов, колодцев и специальных резервуаров. Не является финишным покрытием в местах, подверженных истиранию и/или солнечным лучам.

Область применения: Применяется для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, гипсокартону, гипсовым штукатуркам, дереву, фанере, пластику во влажных помещениях.

Преимущества: Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич,

и т. д. ), металлам, дереву, гипсокартону и пластику. Перекрывает образующиеся при усадке стен трещины до 2 мм. Создает эластичную водонепроницаемую пленку, с высокой паропроницаемостью, что позволяет наносить материал на недостаточно хорошо высушенные основания. На поверхность высохшей грунт-мастики возможно приклеивать плитку (при помощи цементных растворов или клеев на акриловой или органической основе), а также наносить штукатурные и шпаклевочные растворы. Не содержит растворителей. Без запаха.

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства антиплесень-очиститель Master Good и другими специальными средствами в соответствии с инструкцией по применению.

Способ применения: Наносить при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C. Перед применением мастику тщательно перемешать. Состав готов к применению. Не разбавлять! Наносить на подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или шпателя в 2-3 слоя.

Толщина слоя: Минимальная рекомендуемая толщина гидроизоляционной пленки 0,4 мм

Расход: При однослойном нанесении в зависимости от толщины слоя и шероховатости поверхности – 120-400 г/м².

Время высыхания: В зависимости от толщины слоя и впитываемой поверхности при температуре 20°С и влажности не более 70% время высыхания однослойного покрытия на отлип не более 2 часов. Полное высыхание не менее 24-36 часов после нанесения последнего слоя.

Внимание! Облицовка плиткой или оштукатуривание допускается не ранее 48 часов после нанесения последнего слоя.

Условия хранения и транспортировки: Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от + 10°C до

35°С. Допускается до 10 циклов кратковременного замораживания при температуре до -20°С. Замораживание состава допускается на период не более 6 часов, согласно ГОСТ 28196-89. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре не менее 24 часов.

Меры предосторожности: Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Срок годности: 12 месяцев.

Состав: полимерная дисперсия, наполнитель, функциональные добавки.

ТУ 2332-015-65917376-2015

Свидетельство о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.002178.10.15 от 6.10.2015 г.

Поставщик/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ГудМастер», Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, корп. 3, литер Б, офис 916, телефон/факс: (812)458-86-30, www.goodmast.ru, info@goodmast.ru.