**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Водоразбавляемая краска на основе силиконовой смолы для защиты и декоративного покрытия металлического оборудования, работающего в условиях повышенной температуры, паропроводов с перегретым паром, печей для саун, бань, дымовых труб, а также выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию температур от -50°С до +600°С и агрессивных факторов: растворов солей, нефтепродуктов и минеральных масел. Для наружных и внутренних работ. Не допускается наносить на ранее окрашенные поверхности. Не окрашивать внутренние части емкостей с водой.

**ДОСТОИНСТВА:**

* не токсичная, пожаровзрывобезопасная
* безвредная для здоровья и окружающей среды
* образует прочное, эластичное, износостойкое покрытие
* великолепная адгезия (сцепление) к металлическим поверхностям
* высокая химическая стойкость

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Наносить тонким слоем на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел и ржавчины поверхности. Осыпающуюся ржавчину удалить металлической щеткой, оставшуюся обработать преобразователем ржавчины или удалить шлифовальной шкуркой. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°С. Для окончательной полимеризации необходимо прогреть изделие при температуре +250-350°С в течение 30 минут. Не рекомендуется использовать изделия в первые сутки после окрашивания.