**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +10°C . При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

**КОЛЕРОВКА:**

База А и С. Колеруется по каталогам Monicolor Nova, NCS, Ral, COLORIS и др. База С используется только для колеровки. Во избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запасти достаточное количество краски одной даты изготовления.