ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Металлизированная клейкая лента «AVIORA» 50мм х 50м

Описание: отличается повышенной влагостойкостью, устойчивостью к УФ лучам; обеспечивает превосходную гидро- и пароизоляцию любой поверхности: пластик, металл, дерево. Не рекомендуется использовать для герметизации поверхностей, которые нагреваются выше +80 градусов!

Применение: предназначена для герметизации стыков и технологических швов при монтаже воздуховодов, инженерных коммуникаций, отражающей изоляции, под кровельные конструкции, а также при выполнении ремонтных и восстановительных работ.

Технические характеристики:

| Артикул | 302-017 |
| --- | --- |
| Общая толщина ленты | 55 мкм |
| Размер | 50 мм х 50 м |
| Цвет | хромовый |
| Состав | Двуосноориентированный PP, алюм. напыление, акриловый клеевой слой на водной основе |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +80 0С |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей |
| Страна, изготовитель | Китай |