Наносить на шлифованные, сухие и чистые деревянные поверхности, не содержащие выходов смолы. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или шкуркой. Трещины и сколы - зашпатлевать шпатлевкой для дерева "Радуга-0023". Обработать грунтом для дерева "Радуга-25". Для получения более качественного покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не ранее чем через 1 час. Ранее окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Эмаль наносить в несколько слоев до достижения необходимого качества покрытия. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°С. Все заявленные свойства эмаль приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.