**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованые проникающей “Радуга-017”, укрепляющей "Радуга-27" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°С. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа
* Расход: 7-9 м²/л по зашпатлеванной поверхности для базы А
* БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона
* БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки насыщенные тона