ГРУНТ-ЭМАЛЬ НА РЖАВЧИНУ 3 В 1 МАЙ

ЦВЕТА: КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017, СЕРЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ RAL 6005, ЧЕРНЫЙ  RAL 9005, БЕЛЫЙ RAL 9003, КРАСНЫЙ  RAL 3005, СИНИЙ RAL 5010, ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ.

| Краткая аннотация |  |
| --- | --- |
| Фасовка - Банка металлическая – 0,8 кг, - Банка металлическая – 1,9 кг - Ведро — 23,0 кг | Нормативная документация: ТУ 2312-293-49404743-2015 |
| Назначение Защитно-декоративная грунт-эмаль «3в1» по ржавому и чистому металлу выполняет три функции: преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и защитной эмали. Образует на окрашенной поверхности светостойкое, атмосферостойкое покрытие останавливающее дальнейшее развитие коррозии на металле и обеспечивающее надежную защиту её от коррозии. Грунт-эмаль по ржавчине «3в1» предназначена для окрашивания чистых и ржавых металлических поверхностей, включая крупногабаритные конструкции, изделия сложной конфигурации (решетки, трубы, ограды и т.д.), эксплуатируемые в атмосферных условиях. Допускается окрашивание деревянных поверхностей. | Пригодные подложки: металл (чистый, ржавый), дерево |
| Применение Поверхность очистить от непрочно держащегося старого покрытия, рыхлой ржавчины и окалины, обезжирить уайт-спиритом. Наносить в 2 слоя при температуре от +50 до +300С. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 10%. Перед применением тщательно перемешать до однородной консистенции. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. | Расход: эмали на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 10 м2. |
| Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации. 2. Декларация о соответствии 3. Декларация в области пожарной безопасности |  |
| Гарантии производителя: Гарантийный срок: 18 месяцев с даты изготовления. |  |
| Техническая информация |  |
| Наименование показателя | Значение |
| Цвет покрытия | В соответствии с принятыми и утвержденными контрольными образцами цвета Должен соответствовать цветовым характеристикам: L* – не менее 90, b* – не более 7,0, Δ E< 2,0 |
| Внешний вид пленки | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, глянцевую или полуглянцевую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень |
| Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, % | 37 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, с: | 90-200 (в зависимости от цвета) |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-80 |
| Степень перетира, не более | 50 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 24 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 30 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,15 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°C, ч, не менее - воды - раствора хлористого натрия с массовой долей 3 % | 24 24 |
| Дополнительная информация |  |
| Меры предосторожности Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня! |  |
| Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей. | Состав: алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворители, сиккатив. |
| Производитель АО «Русские краски» по заказу под контролем качества АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru |  |