Грунт акриловый укрепляющий глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, улучшает адгезию последующего слоя, легко наносится, значительно уменьшает расход краски.

ДОСТОИНСТВА:

- улучшает адгезию

- уменьшает расход краски

- увеличивает срок службы покрытия

- экологически безопасный, без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунт предназначен для обработки перед окраской, для выравнивания и нормализации впитывающей способности поверхности, для укрепления слабых поверхностей (штукатурка и др.). Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума или паркета, наливных). Рекомендуется использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДСП, ОСП, ДВП. Для внутренних и наружных работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°С. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%.

- Расход при двукратном  нанесении: в зависимости от впитывающей способности поверхности 100-300 мл/м².

- Плотность: 1 кг/л

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

ТО-001-49075239-2012 с изм. Свидетельство о государственной регистрации продукции в Роспотребнадзоре.

Версия для печати