Грунт акриловый укрепляющий глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, улучшает адгезию последующего слоя, легко наносится, значительно уменьшает расход краски.

**ДОСТОИНСТВА:**

* улучшает адгезию
* уменьшает расход краски
* увеличивает срок службы покрытия
* экологически безопасный, без запаха

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Грунт предназначен для обработки перед окраской, для выравнивания и нормализации впитывающей способности поверхности, для укрепления слабых поверхностей (штукатурка и др.). Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума или паркета, наливных). Рекомендуется использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДСП, ОСП, ДВП. Для внутренних и наружных работ.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°С. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунта.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%.
* Расход при двукратном  нанесении: в зависимости от впитывающей способности поверхности 100-300 мл/м².
* Плотность: 1 кг/л

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

**Охрана окружающей среды и утилизация отходов:**Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

ТО-001-49075239-2012 с изм. Свидетельство о государственной регистрации продукции в Роспотребнадзоре.

[Версия для печати](http://www.kraski-raduga.ru/upload/iblock/kartochki-tovara/CLEVER%20PRIMER2.pdf)