**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска создаёт покрытие для рисования на нём мелом и меловыми маркерами. Предназначена для ремонта школьных досок или создания доски на любой поверхности. Подходящие основания - бетон, штукатурка, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, загрунтованный металл, обои. Подходит для использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах. Идеальна для создания поверхностей в детских комнатах. Для наружных и внутренних работ.

**ДОСТОИНСТВА:**

* без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
* безвредна для здоровья и окружающей среды
* великолепная адгезия
* после высыхания создаёт паропроницаемое прочное матовое покрытие
* высокая стойкость к истиранию (более 10000 двойных проходов мокрой щёткой)
* выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС, воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно зашпатлевать поверхность до гладкого состояния. Ранее окрашенные поверхности вымыть бытовыми моющими средствами, глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед окраской поверхность загрунтовать пропиткой «Радуга-28». Границы окрашиваемой поверхности оклеить малярной лентой. Перед применением краску тщательно перемешать, избегая захвата воздуха. При необходимости развести водой не более 10%. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом (3-6) мм, распылителем. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 1 час. Через 30 минут после нанесения последнего слоя удалить малярную ленту. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°С и относительной влажности не выше 80%. Использовать покрытие не раньше 3 суток после нанесения последнего слоя. Все прочностные характеристики покрытие приобретает после 7 суток.
Для придания покрытию магнитных свойств перед окрашиванием загрунтовать поверхность железным грунтом для магнитов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Время высыхания: 2 часа при температуре +20°С и относительной влажности 65%.
* Расход: 100-120 мл/м². Зависит от вида основания.
* Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.
* Цвета: черный, серый, синий, зеленый, коричневый.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

**Охрана окружающей среды и утилизация отходов:**Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

**ВНИМАНИЕ!**

Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё. Перед первым использованием натрите поверхность мелом и сотрите его влажной тряпкой до полного удаления

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре