Масло трансмиссионное FORWARD GEAR

Kinetic SAE 80W-90 API GL-4/5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Современное всесезонное трансмиссионное масло, специально разработанное для применения в высоконагруженных трансмиссиях, работающих при повышенных температурах. В основе этого масла также используются присадки современного типа, способные в полной мере обеспечить защиту трансмиссий при экстремальных нагрузках. Помимо этого, масло обеспечивает превосходную защиту от окисления, износа и коррозии, а также увеличивает сопротивление сдвигу и экономит топливо. Максимально эффективно для российских условий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло FORWARD GEAR Kinetic SAE 80W-90 предназначено для применения в механических коробках переключения передач и гипоидных мостах легковых автомобилей и коммерческой техники, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, где требуется улучшенная защита зубчатых передач и длительный срок службы синхронизаторов. Масла FORWARD GEAR Kinetic SAE 80W-90 являются универсальными и полностью соответствуют требованиям эксплуатационных классов API GL-4 и API GL-5, что позволяет использовать их вместо трансмиссионных масел уровня API GL-4 и масел для гипоидных мостов уровня API GL-5.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

-  Уникальная технология обеспечивает максимальную защиту деталей в самых тяжелых условиях работы.

-  Базовые масла и высококачественные присадки обеспечивают исключительную термоокислительную стабильность и позволяют увеличить интервал замены масла.

-  Масло обладает улучшенными низкотемпературными свойствами.

- Позволяет унифицировать ассортимент используемых масел за счет одновременного соответствия требованиям спецификаций API GL-4 и API GL-5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| № п/п | Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100°С, в пределах: | 14,5-16 | 14,9 | ГОСТ 33 |
| 2. | Вязкость динамическая, мПА*с, при температуре - 20°С, не более: | 75,0 | 70 | ГОСТ 1929 |
| 3. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 215 | 220 | ГОСТ 4333 |
| 4. | Температура застывания, °С, не выше | -35 | -35 | ГОСТ 20287 |
| 5. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 | 0,01 | ГОСТ 6370 |
| 6. | Массовая доля воды, %, не более | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 7. | Индекс вязкости, не менее: | 95 | 98 | ГОСТ 25371 |
| 8. | Испытание на коррозию при 120°С в течение 3ч., баллы, не более | 2с | 2с | ГОСТ 2917 |
| 9. | Термоокислительная стабильность на приборе типа ДК-НАМИ (при 140°С в течение 20 ч.), %, не более: - увеличение вязкости при 100°С - осадок в петролейном эфире | 7 0,05 | 3,5 0,033 | ГОСТ 11063 |
| 10. | Склонность к пенообразованию, см3, не более - при 24°С - при 94°С - при 24°С (после испытания при 94°С) | 300 50 300 | 100 30 100 | По п. 5.5 |
| 11. | Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объёма), % | 1-8 | 2 | ГОСТ 9.030 |
| 12. | Трибологические характеристики на четырёхшариковой машинке: - индекс задира(Из), Н (кгс), не менее - нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее | 539(55) 3479(355) | 539 3479 | ГОСТ 9490 |
| 13. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 | 898 | ГОСТ 3900 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.