Масло гидравлическое всесезонное FORWARD GEAR ВМГЗ – 45С.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло гидравлическое для систем гидропривода и гидроуправления дорожно-строительной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной и прочей мобильной и стационарной техники, круглогодично работающей на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях. Обладает улучшенными противоизносными и противокоррозионными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло гидравлическое всесезонное FORWARD GEAR ВМГЗ – 45°С  предназначено для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машин и промышленных агрегатах, оснащенных или не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 35°С до + 50°С, в зависимости от типа насоса.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Характеризуются высокой окислительной стабильностью, гарантирующей длительную и эффективную работу масла.

- Обеспечивают защиту узлов гидравлических систем в момент холодного пуска.

- Предотвращают коррозию и преждевременный износ деталей гидросистем.

- Обладают отличной фильтруемостью и влагостойкостью.

- Препятствуют пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

- Совместимы с материалами уплотнений гидравлических систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вязкость кинематическая мм2/с - при 40 °С не менее: - при минус 40 °С не более: | 10 1800 | 14 1700 | ГОСТ 33 |
| 2. Зольность, % не более: | 0,2 | 0,12 | ГОСТ 1461 |
| 3. Содержание механических примесей: | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 4. Содержание воды: | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже: | 140 | 174 | ГОСТ 4333 |
| 6. Температура застывания, °С, не выше: | минус 45 | минус 45 | ГОСТ 20287 |
| 7. Испытание на коррозию: | выдерживает | выдерживает | ГОСТ 2917 |
| 8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более: | 1,5 | 1 | ГОСТ 20284 |
| 9. Плотность при 15°С, кг/м3, не более: | 880 | 860 | ГОСТ 3900 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.