Масло гидравлическое всесезонное FORWARD GEAR ВМГЗ – 55 °С.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло гидравлическое для систем гидропривода и гидроуправления дорожно-строительной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной и прочей мобильной и стационарной техники, круглогодично работающей на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях. Обладает улучшенными противоизносными и противокоррозионными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло гидравлическое всесезонное FORWARD GEAR ВМГЗ – 55 °С предназначено для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машин и промышленных агрегатах, оснащенных или не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 35°С до +50°С, в зависимости от типа насоса.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Характеризуются высокой окислительной стабильностью, гарантирующей длительную и эффективную работу масла.

- Обеспечивают защиту узлов гидравлических систем в момент холодного пуска.

- Предотвращают коррозию и преждевременный износ деталей гидросистем.

- Обладают отличной фильтруемостью и влагостойкостью.

- Препятствуют пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

- Совместимы с материалами уплотнений гидравлических систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вязкость кинематическая мм2/с - при 40 °С не менее: - при 100 °С не менее: | 13 3 | 15 3,8 | ГОСТ 33 |
| 2. Содержание механических примесей: | 0,01 | 0,01 | ГОСТ 6370 |
| 3. Индекс вязкости, не менее | 130 | 151 | ГОСТ 25371 |
| 4. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже: | 135 | 165 | ГОСТ 4333 |
| 5. Температура застывания, °С, не выше: | минус 55 | минус 55 | ГОСТ 20287 |
| 6. Испытание на коррозию, не более | 2а | 2а | ГОСТ 2917 |
| 7. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более: | 1,5 | 1 | ГОСТ 20284 |
| 8. Плотность при 15°С, кг/м3, не более: | 870 | 855 | ГОСТ 3900 |

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.